Физико – механические характеристики древесно – полимерных композиций на

основе термически и механически модифицированного наполнителя

Файзуллин И.З.

Аспирант 4 года обучения

Файзуллин А.З.

Бакалавр 3 курса

Казанский национальный исследовательский технологический университет,

Институт полимеров, г. Казань, Россия

E-mail: ilnur-fz@mail.ru

Использование древесных наполнителей в производстве полимерных композиционных материалов позволяет получать изделия с привлекательным комплексом свойств, сократить расход дорогостоящего полимерного связующего и существенно уменьшить стоимость конечного изделия.

В качестве древесных наполнителей большое применение находят мелкодисперсная древесная мука. Выбор древесной муки в качестве наполнителя объясняется низкой стоимостью, легкостью помола, высокой дисперсностью, общедоступностью, большими запасами в России и нетоксичностью [1,2].

Улучшить свойства древесного наполнителя можно различными методами модификации [3]. Наиболее распространёнными из которых являются термические и механические методы. Суть термического метода основана на селективном регулируемом воздействии на биополимеры в составе клеточной стенки с приобретением новых свойств древесного наполнителя.

Механическая активация поверхности частиц древесного наполнителя позволяет обеспечить увеличение поверхности взаимодействия с полимерной матрицей.

В качестве наполнителя ДПК использовалась измельченная древесина лиственной и хвойной породы: исходная, механомодифицированная и термообработанная при 225 °С. Гранулометрический состав частиц древесной муки соответствовал марке ДМ 180 (ГОСТ 16361-79) и обеспечивался рассевом на ситовом сепараторе.

Дозировка наполнителей была фиксированной и составляла 50% масс. Перед смешением исходные ингредиенты подвергались сушке в термошкафу в течение 2 часов.

Проведенные исследования  показали, что модификация древесной муки оказывает существенное влияние на свойства ДПК. Так, механохимическая модификация древесной муки позволяет повысить физико – механические показатели ДПК на 30 - 40 % и уменьшить степень водопоглощения на 17 %. Термообработка муки хвойных пород приводит к повышению прочности на разрыв ДПК на 38 %, уменьшению водопоглощения на 32 %. В то же время термомодификация муки лиственной породы, наоборот, приводит к уменьшению упруго - прочностных характеристик на 5 - 10 %.  По всей видимости, для  модификации древесной муки лиственных пород необходимы несколько другие температурные режимы.

Литература

1. Клесов, A.A. Древесно-полимерные композиты / A.A. Клесов// - СПб.: Научные основы и технологии - 2010. – С. 736.

2. Kokta, B.V.  Использование древесной муки как наполнителя для полипропилена. Изучение механических свойств. / B.V. Kokta // Polym. Plast. Technol. Eng. - 1989, т.28, №3. - С. 247-259.

3. Файзуллин И.З. Влияние термического и механохимического способов модификации измельченной древесины на реологические и эксплуатационные свойства древесно-полимерных композитов / С.И. Вольфсон, И.Н. Мусин, А.Н. Грачев, С.А. Пушкин, Р.С. Яруллин // Вестник Казанского Технологического Университета - 2014. Т.17, № 24. С. 449-452.