Очистка лактида методом перекристаллизации

Лукьянов А.Е. Дмитриева А.С. Глотова В.Н. 
Магистрант

Национально исследовательский Томский политехнический университет, 
институт природных ресурсов, Томск, Россия
E–mail: a.e.lukianov@gmail.com

Лактид применяется в качестве сырья для получения полактида, используемого для изготовления медицинских биорезорбируемых изделий (имплантатов, хирургических нитей, матриксов, искусственных тканей  и т.д.) [1].

Для получения высокомолекулярного полилактида необходим лактид с минимальным количеством примесей, в качестве которых наиболее не желательны вода, молочная кислота (МК) и олигомер молочной кислоты [2]. Для очистки сырья часто используют метод перекристаллизации лактида [3].

В данной работе лактид получали каталитической деполимеризацией олигомера МК. Очистка лактида-сырца от примесей осуществлялась перекристаллизацией лактида из этилацетата. Этилацетат подвергался разным методам очистки (дистилляции, Фогеля) [4], а также использовался исходный этилацетат марки чистый [5]. Промежуточный контроль процесса очистки лактида-сырца с Тпл, равной – 93 0С и содержанием основного вещества – 60,3 %**, осуществляли по температуре плавления с использованием прибора MeltingPointM-560.

Этилацетат марки чистый содержит уксусную кислоту менее 0,003%., а также перегнанный и очищенный этилацет.

| Метод очистки | Концентрация этилацетата, %* | Концентрация лактида после 1-ой перекристаллизации, %** | Тпл лактида после 1-ой перекристаллизации,0С |
| --- | --- | --- | --- |
| Реактивный | 99,0 | 78,2 | 107,7 |
| Простая перегонка | 99,9 | 89,2 | 108,3 |
| Метод Фогеля | 99,6 | 84,4 | 105,6 |

* метод ГХ/МС

** метод ВЭЖХ

Полученные данные свидетельствуют, что этилацетат прошедший простую перегонку позволяет существенно  повысить чистоту лактида. Поэтому, вероятно, на первой перекристаллизации лактида можно использовать этилацетат, очищенный  методом простой перегонки.

Литература

- Фомин В.А. Биоразлагаемые полимеры, состояние и перспективы использования //Пластические массы.  2001.  №. 2. – С. 42.

- Глотова В.Н. и др. Концентрирование растворов молочной кислоты для получения лактида // Фундаментальные исследования.  2013.  №. 8 Часть 3. – С. 580-584.

- Auras R.A. et al. (ed.). Poly (lactic acid): synthesis, structures, properties, processing, and applications. – John Wiley & Sons,  2011. – Т. 10.

- Вайсбергер А. Органические растворители: Физические свойства и методы очистки Пер. с англ. Под ред. Варшавского Я.М. – М.: Изд-во ИЛ,  1958. – С. 519.

- ГОСТ 8981-78. Эфиры этиловой и нормальной бутиловой уксусной кислоты. – Москва: Изд-во стандартов,  1978. – С. 18.