- Стабилизирующее влияние 1,1,3-тригидроперфторпропанола-1 на структуру и свойства вторичных полиэтилентерефталатных нитей

Щуринова Дарья Алексеевна

Студент

Волгоградский государственный технический университет, факультет технологии пищевых производств, Волгоград, Россия

E-mail: daria.shchurinova.91@mail.ru

Изучено модифицирующее влияние 1,1,3-тригидроперфторпропанола-1 на термическую и гидролитическую устойчивость поверхностно модифицированных им вторичных полиэтилентерефталатных нитей. Установлено, что введение модификатора способствует повышению степени кристалличности полимера и образованию более плотноупакованной структуры с высоким уровнем однородности поверхности.

Улучшение свойств полиэтилентерефталата (ПЭТФ) является актуальной задачей в связи с широким использованием изделий из этого полимера. Заметное изменение стабильности ПЭТФ достигается как при модификации строения его макромолекул путем введения функциональных звеньев элементоорганических сомономеров, содержащих фрагменты стабилизаторов, так и при изменении надмолекулярной структуры (плотность аморфной фазы, степень кристалличности, стереохимические особенности) путем варьирования условий получения образцов. Методы поверхностной модификации полимеров также позволяют повысить термическую и гидролитическую устойчивость полиэфиров.

Нами, с использованием технологических отходов производства ПЭТФ и 1,1,3-тригидроперфторпропанола-1, показано, что введение фторсодержащего модификатора способствует повышению прочностных показателей вторичных полиэфирных нитей, подвергшихся термоокислительному и гидролитическому старению. Такой результат обусловлен комплексным влиянием молекул 1,1,3-тригидроперфторпропанола-1 на структурную реорганизацию надмолекулярной структуры ПЭТФ, приводящей к возрастанию степени кристалличности полиэфира, росту относительной интегральной интенсивности рефлексов во всех трех кристаллографических направлениях (010, 110 и 100) при соответствующем сужении дифракционных линий, что способствует более равномерному распределению внешней нагрузки по макромолекулярным цепям и получению материалов с улучшенным комплексом свойств.

Анализ ИК Фурье спектров ПЭТФ в области волновых чисел 4000-3000 см-1 также свидетельствует об ингибирующем влиянии ПФС термодеструкции макромолекул полиэфира. Модифицированные полиэфирные нити характеризуются существенно меньшей долей микровыступов, трещин и бороздок, возникающих в результате разрушения полимера.

Таким образом, установлен комплексный характер влияния 1,1,3-тригидроперфторпропанола-1 на надмолекулярную структуру ПЭТФ, что способствует получению полиэфирных нитей с улучшенным комплексом свойств.