ПОЛИМЕРНЫЕ ГЕЛИ БИОМЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ВОДНО-ЭТАНОЛЬНЫХ РАСТВОРОВ

СУКЦИНАМИДА ХИТОЗАНА

Аллаяров И.Р., Валиев Д.Р.

Студент, аспирант

Башкирский государственный университет,

химический факультет, Уфа, Россия

E–mail: 89177640046@yandex.ru

Известно, что гидрогели на основе полимеров природного происхождения (например, хитозана (ХТЗ)), могут быть использованы в качестве транспортных форм лекарственных препаратов, ранозаживляющих покрытий, имплантируемых протезов.

Известно, что наиболее распространенным способом получения  гелей и криогелей на  основе ХТЗ его производных является сшивание их макромолекул глутаровым альдегидом. Однако, продуктами   взаимодействия  глутарового альдегида  с амино-группами ХТЗ являются основания Шиффа, являющиеся достаточно токсичными. Нами выбран подход к созданию упруго-вязких систем на основе ХТЗ и его водорастворимого производного – натриевой соли сукцинамида хитозана (СХТЗ) без сшивающих агентов, заключающийся в изменении качества растворителя, а именно, замене воды на водно-спиртовые смеси. Ухудшение качества растворителя, вызванное различными причинами, должно приводить к возрастанию степени ассоциации, так как контакты полимер – полимер становятся более вероятными, чем контакты полимер-растворитель. Молекулы этанола из-за наличия этильного радикала образуют меньше водородных связей как с полимером, так и с соседними молекулами растворителя. В результате, уплотняется пространственная сетка воды. Эти факты могут сказаться на свойствах растворов изучаемых полисахаридов. В связи с этим, целесообразным является изучение гидродинамических свойств растворов СХТЗ в водно-этанольных смесях и их влияния на свойства получаемых на основе этих растворов плёночных и объёмных материалов биомедицинского назначения

В качестве объекта исследования использовали СХТЗ с М.м. = 207 к Да, степенью замещения 75 % и характеристической вязкостью 3,20 дл/г, ТУ  9284-027-11734126-08, производства ЗАО «Биопрогресс» (Щелково, Россия). В качестве растворителя использовалась бидистиллированная вода или водно-этанольные смеси с объёмным соотношением этанол-вода 10:90, 20: 80, 30:70 % об. Растворение осуществлялось в течение 24 часов. Реологические измерения растворов СХТЗ проводили на модульном динамическом реометре Haake Mars III  при 250С. Кривые течения и кривые вязкости получены  в режиме непрерывного сдвигового деформирования в диапазоне скоростей сдвига от 0,1 до 100 с-1.

Изучено реологическое поведение растворов СХТЗ в смесях этанол-вода различного объёмного соотношения и установлено, что во всём диапазоне концентраций  полимера добавление этанола в количестве 20 об. % значительно, в 2 и боле раза, увеличивает модуль упругости и модуль вязкости гелей. Наблюдается также увеличение энергии активации вязкого течения, свидетельствующее о протекающих процессах структурообразования в водно-этанольных растворах СХТЗ. При увеличении количества спирта вплоть до потери растворимости СХТЗ модуль упругости и модуль вязкости при низких частотах резко увеличиваются.

Таким образом, добавление спирта к раствору полисахарида будет способствовать формированию определённой структуры гелей, а также скажется на пористой структуре, морфологии и топографии поверхности плёночных и объёмных материалов, полученных на основе изучаемых растворов.