Получение лекарственно-наполненных пленок на основе хитозана с использованием сшивающих реагентов ионного типа

Касаткина М.А.

Аспирант

Московский государственный университет дизайна и технологии, Институт химических технологий и промышленной экологии, Москва, Россия

E-mail: kasatkina1801@gmail.com

Природный аминосодержащий полимер хитозан обладает рядом уникальных свойств таких, как биосовместимость, нетоксичность, способность к биодеградации, которые предопределяют возможность использования его для разработки материалов медико-биологического назначения. Растворимость хитозана в разбавленных водных растворах кислот, наряду с волокно- и пленкообразующей способностью и наличием реакционноспособных аминогрупп облегчает модификацию этого полимера и переработку его в полимерные изделия. Для получения, на основе хитозана не растворимых в воде материалов, но обладающих высокой способностью к набуханию, используют полифункциональные соединения, способные взаимодействовать с хитозаном с образованием трехмерной сетки сшитого геля.

Целью работы являлось получение высоконабухающих нетоксичных пленочных материалов на основе хитозана, с использованием полифосфатов в качестве сшивающих реагентов. Процесс модификации хитозана осуществляли двумя способами: путем поверхностной обработки хитозановых пленок или путем введения сшивающего реагента в формовочный раствор полимера.

Получены экспериментальные и расчетные зависимости степени протонирования аминогрупп хитозана и числа заряженных групп пирофосфата калия от рН. Полученные данные наряду с результатами кондуктометрического и турбодиметрического титрования раствора хитозана позволили определить  соотношение функциональных групп и концентрационные области, обеспечивающие сшивку полимера. При получении поверхностно-модифицированных пленок степень набухания можно изменять за счет изменения времени обработки пленок и концентрации пирофосфата калия.

Введение пирофосфата калия непосредственно в формовочный раствор хитозана не представлялось возможным вследствие быстрой коагуляции в месте прибавления реагента. Однако повышение температуры, приводящее к снижению вязкости и интенсификации теплового движения молекул,  позволило ввести сшивающий реагент в раствор хитозана и получить высоко-набухающие пленки (до 3500%), содержащие лекарственные соединения анестезирующего или антимикробного действия. За счет изменения соотношения [ПФ]/[NH2] можно получить пленочные покрытия с заданными степенью набухания и скоростью выделения лекарственных средств.

Таким образом, в зависимости от числа функциональных групп ионного сшивающего реагента, рН и продолжительности процесса можно изменять степень сшивки полимерного материала на основе хитозана, влагопоглощение, растворимость и скорость выделения лекарственных средств.