Исследование синтеза и свойств редокс полимерных покрытий на поверхности оксидов переходных металлов

Клименко А.С., Брюзгин Е.В.

Студент

Волгоградский государственный технический университет,

химико-технологический факультет, Волгоград, Россия

E-mail: a.s.klimenko@yandex.ru

Современные химические источники тока обладают рядом недостатков, таких как проблемы утилизации, невысокий жизненный цикл, удельная производительность и другие. В настоящее время активно развивается область полимерной химии, связанная с получением электродных материалов, имеющих ряд положительных свойств, таких как экологичность и механическая гибкость. Перспективными источниками тока, обладающими балансом удельной мощности и удельной энергоемкости, являются полимеры, содержащие стабильные нитроксильные радикалы, в частности поли(2,2,6,6-тетраметил-1-оксипиперидинметакрилат) [1]. Нитроксильные радикалы способны претерпевать быстрые обратимые реакции окисления и восстановления, благодаря чему материал может выполнять функцию электродного материала. Для создания такого электрода необходимо надежно закрепить полимер на проводящей подложке [2].

Для создания катода в качестве субстрата использовали оксид индия-олова (ITO), на котором закрепляли сополимеры 2,2,6,6-тетраметил-4-пиперидилметакрилата (ТПМ) и глицидилметакрилата (ГМА), полученные методом ATRP. ГМА в сополимере, благодаря наличию реакционоспособных эпоксидных групп, выполняет функцию якорного блока. Нанесение полученных прекурсоров-сополимеров поли[ТПМ-б-ГМА-со-ТПМ] и поли[ТПМ-со-ГМА] проводили послойно из их растворов на активированную поверхность ITO с последующей термообработкой. В качестве сшивающего агента в раствор сополимера добавляли триэтиламин (ТЭА). Для получения нитроксильных радикалов аминогруппы в прекурсоре ТПМ окисляли избытком 3-хлорпероксибензойной кислоты в дихлорметане.

Состав и молекулярно-массовые характеристики синтезированных сополимеров изучали методами элементного анализа, гель-проникающей хроматографии и дифференциально-сканирующей калориметрии. Морфологию поверхности исследовали методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) на приборе фирмы FEI марки Versa при различном увеличении в режиме естественной среды. Электрохимические исследования проводили на потенциостате-гальваностате фирмы Autolab, используя метод циклической вольтамперометрии (ЦВА). Пластинка ITO с привитым полимером использовалась как рабочий электрод, Pt проволока и Ag/AgCl в качестве контрэлектрода и электрода сравнения соответственно.

Как показали исследования ЦВА, полученные образцы обладают ярко выраженными пиками окисления и восстановления. Использование блок-сополимера и введение сшивающего агента позволяет создать более пористую поверхность полимерного покрытия. Как следствие, это приводит к лучшему проникновению электролита по всей толщине привитого покрытия и улучшению электрохимических характеристик. Наилучший результат показало двухслойное покрытие из поли[ТПМ-б-ГМА-со-ТПМ], нанесенного в присутствии ТЭА, для которого удельная энергоемкость составила 9,27Вт⋅ч/кг при времени разрядки 25 с.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ МК-2407.2014.3

Литература

1 Nishide H. Suga T. Organic radical battery // The Electrochemical Society Interface. 2005. V. 14. P 32-36.

2. Blacha A [et al]. The covalent grafting of polymers to the solid surface // CHEMIK. 2011. V. 65. № 1. p 11-19.