Влияние добавок одностенных углеродных нанотрубок на физико-механические свойства отвержденной эпоксидной смолы

Старожицкий М.В.

Студент

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, Факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

E–mail: mstarozhitsky@mail.ru

Среди научных исследований, посвященных изучению влияния добавок одностенных углеродных нанотрубок (ОУНТ) на физико-механические отвержденных эпоксидных смол, достаточно много статей посвящено проверке влияния малых концентраций наполнителя (от 0,1 до 10%). Однако массовое производство эпоксидных смол модифицированных нанотрубками, с концентрацией ОУНТ на уровне нескольких процентов, невозможно в связи с тем, что развитие современных технологий не позволяет получить достаточное количество нанотрубок. Кроме того, стоимость углеродных нанотрубок на несколько порядков выше, чем стоимость эпоксидных смол, так что их использование резко увеличивает стоимость продукции.

Поэтому, важно исследовать влияние сверхмалых концентраций нанотрубок (0,001 -. 0,1 мас%) на физико-механические свойства отвержденных эпоксидных смол.

В данной работе было исследовано влияние добавок сверхмалых концентраций карбоксилированных одностенных углеродных нанотрубок(кОСУНТ) на физико-механические свойства эпоксидно-диановой смолы (эпоксидный эквивалент 182 г / экв), отвержденной 4,4'-диаминодифенилметаном.

В данной работе использовались кОСУНТ, синтезированные методом дугового разряда, а образцы отвержденных смол готовились в двух соотношениях эпоксидной смолы к отвердителю. Одно соотношение обеспечивает максимальную прочность, а другое – максимальную температуру стеклования. Было показано, что для первого соотношения повышение концентрации кОСУНТ от 0,001 до 0,1 мас. % приводит к 2-4% увеличению максимальной прочности образцов, но ухудшает воспроизводимость измерений. Модуль Юнга в диапазоне концентраций 0,001 – 0,008 мас. % незначительно снижается по сравнению с эталоном, а при дальнейшем увеличении концентрации кОСУНТ наблюдается рост модуля на 4-5%. Для второго соотношения сложно рассматривать увеличение максимальной прочности, поскольку образцы рвались до достижения максимальной прочности. Было сделано предположение о том, что кОСУНТ могут образовывать агломераты в эпоксидной матрице, которые действуют как концентраторы напряжения при растяжении, что негативно сказывается на воспроизводимости измерений. Изменение модуля Юнга с изменением концентрации кОСУНТ имеет нелинейный характер. В диапазоне концентраций 0,001 – 0,04 мас. % модуль Юнга незначительно увеличивается в пределах ошибки по сравнению с эталоном, а при дальнейшем увеличении концентрации кОСУНТ наблюдается рост модуля на 6-7%.

Благодарности

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант 13-03-12164 офи-м).