Квантово-химическое моделирование взаимодействия фуллерена С60 с модельными полиметилметакрилатными радикалами

Василюк К.С.1, Диниахметова Д.Р.2

1Студент, 2аспирант

1Башкирский государственный университет, химический факультет, Уфа, Россия

2,3Уфимский институт химии Российской академии наук, Уфа, Россия

E–mail: kristina.vasiluk@inbox.ru

Одним из способов модификации свойств полимеров с целью создания новых функциональных полимерных материалов является введение фуллерена С60 в химическую структуру полимеров. Известно, что фуллерен способен многократно обрывать растущие полимерные радикалы, однако строение продуктов и энергетические характеристики таких реакций трудно определить экспериментальными методами. В данной работе с помощью квантово-химического моделирования рассчитано строение интермедиатов, образующихся при взаимодействии фуллерена С60 с модельными полиметилметакрилатными радикалами (СН3-СH2-С(СH3)(С(О)ОСН3), далее R•), и вычислены энергетические характеристики данных реакций (для Т = 298 К). Квантово-химические расчёты выполнены на уровне теории функционала плотности. Нумерация атомов фуллерена С60 взята в соответствии с диаграммой Шлегеля (см. рисунок).

Реакция присоединения R• к фуллерену С60 имеет тепловой эффект (∆H), равный -29.0 кДж/моль, а энтальпия активации (Hact) составляет 18.3 кДж/моль. Продукт данной реакции является фуллеренильным радикалом с делокализованной спиновой плотностью, которая имеет максимальные значения (0.22, и по 0,12 а.е.) на атомах 2 и 4, 11, соответственно (предполагается, что присоединение первого радикала идёт по положению 1). Было проведено моделирование присоединения R• к аддукту С•60R по атомам с максимальной спиновой плотностью и по атомам с невысокими значениями спиновой плотности, но не обладающими стерическими препятствиями в виде близко расположенной полимерной цепи (см. таблицу). Присоединение второго R• по атому 2 невозможно в силу стерических препятствий.

Таблица. Тепловые эффекты и энтальпии активации реакции С•60R + R• → С60(R)2 по атомам со значениями спиновой плотности от 0.12 до 0 а.е.

| № атома (см. рисунок) | 4 | 11 | 16 | 35 | 55 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение спиновой плотности, а.е. | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.0 |
| ∆H, кДж/моль | -83.3 | -87.6 | -71.7 | -60.0 | -40.8 | -0.1 |
| Hact , кДж/моль | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 49.9 |

Максимальный тепловой эффект характерен для реакций присоединения R• по атомам аддукта С•60R с максимальным значением спиновой плотности. С уменьшением значения спиновой плотности уменьшается тепловой эффект реакции присоединения второго радикала, а в случае реакции присоединения R• по атомам со значением спиновой плотности меньше 0.02 а.е. появляется энергетический барьер. Возможно присоединение R• по множеству атомов, но наиболее выгодно – по атомам 4 и 11.

Авторы благодарят ЦКП «Химия» УфИХ РАН за возможность использования кластерного суперкомпьютера, а также центр микро- и наномасштабной динамики дисперсных систем БашГУ за предоставленный доступ к вычислительному кластеру.