Образование жидкокристаллической фазы

при термокарбонизации нефтяного изотропного пека из декант-ойла

Сиражетдинова Л.М., Мухамедзянов А.Т.

Магистрант

Башкирский государственный университет, 
инженерный факультет, Уфа, Россия
E–mail: sir.liliana@mail.ru

Композиционные материалы обладают термической и электрической стабильностью, высокими механическими характеристиками. За последние десятилетия композиты активно вошли в нашу жизнь и заменили традиционные материалы в энергетике, транспорте, электронике и других сферах деятельности. Прогресс в области производства композиционных углеродных материалов связан с поиском новых связующих и армирующих наполнителей, разработкой уникального технологического оборудования, снижением длительности технологического цикла, затрат энергии, повышением качества получаемого материала и улучшением его характеристик. Эффективным инструментом в управлении анизотропией свойств углепластиков является варьирование пространственным расположением волокнистого наполнителя композита – высокомодульных углеродных волокон. Воспроизводимое получение углепластиков с заданными физико-химическими свойствами является весьма актуальной задачей химического материаловедения. В качестве сырья для изготовления углеродных волокон в настоящее время широко используются нефтяные пеки, основным способом получения которых является термокарбонизация остаточных продуктов нефтепереработки [1].

Целью данной работы было изучение влияния температуры и времени карбонизации на накопление мезофазы (анизотропной фазы) в нефтяных изотропных пеках.

В качестве сырья для получения мезофазных пеков был выбран нефтяной изотропный пек, полученный из декант-ойла мягким термическим крекингом (500°С) на установке висбрекинга. Эксперименты проводили при температурах 380, 400, 420, 440 °С с изотермической выдержкой пека при заданной температуре в течении 1,2 и 4 часов. Структуру мезофазных пеков исследовали с помощью поляризационно оптического микроскопа «AxioImage A1» (Carl Zeiss, Germany).

Микроскопические исследования образцов нефтяных пеков позволили установить особенности образования пековой мезофазы. При температуре обработки изотропного нефтяного пека при 380 °С и изотермической выдержке в течении 1 часа в карбонизующейся массе возникает большое число сферических зародышей жидкокристаллической фазы (объемная доля 3,5 %). С увеличением времени изотермической выдержки до 4 часов число объемная доля мезофазы увеличилась в 5 раз. При повышением температуры и увеличением времени изотермической выдержки сферолиты растут в размерах, соприкасаются друг с другом и сливаются, образуя анизотропные области с характерной оптической текстурой, напоминающей текстуру жидких кристаллов. Так, при карбонизации при 400 °С в течении 1,2 и 4 часов содержание мезофазы составило 42, 50 и 72% соответсвенно. При дальнейшей термообработке формируется анизотропная твердая текстура (кокс), которая сохраняет симметрию исходного пека.

Литература

- Мелешко А.И., Половников С.П. Углерод, углеродные волокна, углеродные композиты. – М.: Сайнс-пресс, 2007. – 192 с.