Получение олигооктена – основы смазочных масел

Якупова А.Р., Сагитова Д.В., Ахмедьянова Р.А., Буркин К.Е., Ахмедьянов М.С., Милославский Д.Г.

Студент, студент, профессор д.т.н., мл.н.сотрудник, мл.н.сотрудник, мл.н.сотрудник

Казанский Национальный Исследовательский Технологический Университет, Институт полимеров, Факультет технологии и переработки каучуков и эластомеров, г.Казань, Россия

E-mail:yaliyar@mail.ru

Показана возможность получения поли-α-олефиновых масел олигомеризацией октена-1 в присутствии винилацетатного комплекса хлорида алюминия (ВАКХАТ) [1] и ионных жидкостей состава тетраметиламмоний хлорид (ТМАХ): хлорид алюминия  и триметиламмоний гидрохлорид (ТМАГХ) :хлорид алюминия. Подобраны  оптимальные условия олигомеризации октена-1 в присутствии каталитического комплекса ВАКХАТ, обеспечивающие  получение олигооктена с требуемой кинематической вязкостью ν=16 мм2/с: Tолиг-ии=(7075)0С, τолиг-ии=60 мин, Тmax доз-ия=680С.

Однако применение  каталитического комплекса ВАКХАТ требует последующего его разложения,  нейтрализации и промывки полученного олигомеризата. В результате образуется большое количество загрязненных сточных вод. Поэтому актуальным является поиск новых экологичных катализаторов олигомеризации октена-1, в этом плане перспективны  ионные жидкости [2].

Были  использованы два вида ионных жидкостей. При этом наибольшую активность проявила ионная жидкость ТМАХ: хлорид алюминия, позволившая получить олигооктен с кинематической вязкостью ν=5,58 мм2/с при Т0(олиг-ии)=90 0С, Тmax(олиг-ии)=110 0С, τолиг-ии=120 мин.

Таким образом, процесс олигомеризации октена-1 в присутствии ионных жидкостей возможен, и в дальнейшем мы будем усовершенствовать данный способ с целью получения олигооктена с кинематической вязкостью, достаточной для дальнейшего его использования в качестве основы смазочных масел.

Литература

[1] Цветков, О.Н. Полиальфаолефиновые масла: химия, технология, применение.–М: ≪Техника≫, ТУМА ГРУПП, 2006. –    192с.

[2] Кустов Л. Ионные жидкости как каталитические среды / Л.Кустов, Т.Васина, В.Ксенофонтов//  Рос. хим. ж. (Ж Рос. хим. об- ва им. Д.И. Менделеева).- 2004.- т. XLVIII , № 6.- с. 27-36.