Изучение реологических и физико-химических свойств низковязких полимерных связующих на основе модифицированных эпоксидных смесей

Шергин А.А., Зорин В.В.

Студент, студент

Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева –КАИ / Институт авиации, наземного транспорта и энергетики, г.Казань, Россия

E-mail: rapsody93@mail.ru, ajzamags@mail.ru

Полимерные композиционные материалы (ПКМ) на основе   эпоксидных олигомеров (ЭО) широко применяются в различных областях промышленности. Причины столь широкого применения диановых эпоксидных смол обусловлены комплексом уникальных свойств, среди которых можно выделить: хорошие технологические свойства, высокую адгезия к различным материалам, небольшую усадку, хорошие электроизоляционные свойства, химическую стойкость, высокую прочность и малую ползучесть под нагрузкой. В настоящее время, одним из перспективных методов производства изделий из ПКМ является метод альтернативных, безавтоклавных технологий, а именно пропитка под давлением RTM (Resin Transfer Molding) и его разновидность, когда дополнительно используют вакуумирование пропитываемого пакета-заготовки – VARTM (Vacuum Assisted Resin Transfer Molding). Связующие, которые применяются в вышеуказанных методах, должны соответствовать специфическим требованиям, достигаемым направленным регулированием таких технологических свойств ЭО, как вязкость, температура стеклования, поверхностное натяжение, смачивающая и пропитывающая способности. Современные марки смол, нуждаются в модификации, потому что, несмотря на широкий ассортимент, не всегда удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к связующим, используемым в производстве изделий из ПКМ. В связи с этим, модификация смол путем целенаправленного совмещения реакционноспособных ЭО друг с другом, является весьма актуальной задачей.

Цель данной работы заключалась в исследовании реологических и физико-химических свойств низковязких полимерных связующих на основе низкомолекулярных ЭО и их смесей, а также в присутствии активных разбавителей. В качестве объектов исследования были выбраны низкомолекулярные марки эпоксидных смол ЭД-20, DER-331, DER-332 и YD-128. Как активные разбавители применяли следующие: азотсодержащий эпоксидный олигомер (ЭА), монофункциональный глицидиловый эфир (LGE), диглицидиловый эфир этиленгликоля (ДЭГ-1), диглицидиловый эфир 1,4-бутандиола (ДГЭБД), а также продукт полимеризации эпихлоргидрина Э-181.

Исследование вязкости модифицированных эпоксидных смесей были проведены при различных температурах на ротационном динамическом реометре «Reostress 6000» фирмы «Haake» в динамическом режиме при постоянной скорости сдвига. Температуру стеклования эпоксидных смесей определяли методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) на ТГ/ДСК-анализаторе «STA 449C Jupiter» («Netzsch») с низкотемпературной приставкой при Т293 К и на приборе DSC204 F1 Phoenix («Netzsch») при Т293 К. Плотность смесевых композиций изучали пикнометрическим методом в диапазоне температур Т=20-80С. Поверхностное натяжение, смачивающую способность изучаемых смесевых составов определяли на приборе DSA20E (EasyDrop) фирмы «Kruss».

Таким образом, при помощи полученных данных были подобраны смесевые композиции смол с оптимальным уровнем реологических и физико-химических свойств для обеспечения высокой пропитывающей способности связующего. За постоянную помощь в обсуждении результатов, полученных в ходе исследований низковязких композиций, выражаем благодарность руководителю – к.т.н., доценту Магсумовой А.Ф.