Реологические, теплофизические и термомеханические свойства ряда гомо – и сополимеров пропилена

Балькаев Д.А.1, Булатова Г.Г.1,2, Беззаметнов О.Н.1,2

Студент, студент, аспирант

1 Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева, Институт авиации, наземного транспорта и энергетики, Казань, Россия

2 Казанский (Приволжский) Федеральный Университет им. Бутлерова, Казань, Россия

E-mail: GuliyaBulatova17.02@yandex.ru

Композиционные материалы на основе термопластичных связующих имеют ряд преимуществ по сравнению с композитами, имеющими термореактивную матрицу: высокие ударопрочность и трещиностойкость, низкое водопоглощение и др. В широком ряду термопластов особый интерес вызывают полипропилен и сополимеры с этиленом благодаря достаточно высоким эксплуатационным свойствам и невысокой стоимости. Поэтому изучение и оптимизация технологических параметров переработки данного класса полимеров является задачей весьма актуальной.

Целью данной работы являлось изучение реологических, теплофизических и термомеханических характеристик ряда промышленно выпускаемых гомо- сополимеров пропилена, и исследование факторов влияющие на данные параметры.

В качестве объектов исследования были выбраны: гомополимеры (марки: PP1500J, РР1500N), статистические сополимеры пропилена и этилена (марки: PP4132В, PP4345S, PP4445S), блок-сополимеры пропилена и этилена (марки: PP7445LM, PP8300N, PP8300G, PP8348SM, PP8400G, PP9240М, PP9240К, РР9240N, PP9240P). Дополнительно с качестве стандартов для оценки молекулярно-массового распределения (ММР) были использованы полипропилены с известной молекулярной массой.

Методом дифференциальной сканирующей калориметрии в режиме термомодуляции на DSC 204F1 Phoenix (Netzsch, Германия) определены температуры стеклования, плавления, текучести и деструкции разных марок полипропилена. Также данным методом проведена оценка степени кристалличности и времени изотермической кристаллизации. Соотношения этиленовых и пропиленовых групп изучены методом ИК-спектроскопии на приборе TENSOR 27 с фурье-преобразованием. На реометре DHR-2 TAI и HAAKE RheoStress RS6000 с применением программного обеспечения для анализа ММР для выбранного ряда гомо- и сополимеров пропилена проведена оценка ММР. Изучено реологическое поведение выбранного ряда полипропиленов в широком интервале температур и скоростей сдвига. Проведен анализ влияния содержания этиленовых групп на реологические и теплоизические свойства изученных полимеров. Даны рекомендации по оптимальным режимам переработки методом литья и экструзии.