Влияние регулярно расположенных дефектов в полиэтилене на процесс формирования структуры и термомеханические свойства

Родыгин А.И.

Аспирант I года

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Лаборатория инженерного материаловедения факультета фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

E-mail: RodyginAI@yandex.ru

Важность полиолефинов и особенно полиэтиленов в мировом производстве товарных пластмасс очевидна. В последнее время разрабатывается все больше видов полиэтилена, получаемых полимеризацией в присутствии различных полярных и неполярных со-мономеров. В настоящее время хорошо известно, что не только тип и доля со-мономеров влияют на формирование структуры и морфологии полимеров, но и распределение со-мономеров вдоль основной углеродной цепи[1-3].

Неоднородности в полиэтиленовой цепи, порождаемые со-мономером, сильно зависят от способности со-мономера к кристаллизации вместе с мономерами этилена. Так, небольшие боковые заместители, такие как кислород, галогены или метил могут быть включены в орторомбическую элементарную ячейку полиэтилена, в то время как большие заместители исключаются из элементарной ячейки. Однако важно и распределение заместителей вдоль углеродного скелета. Недавно была разработана новая технология поликонденсации полиэтилена, позволяющая получать полиолефины с точным замещением водорода (Н) в главной полиэтиленовой цепи галогенами (F, Cl, Br) на каждом 9, 15, 19, 21 углероде. Точность контроля над положением заместителя в этом случае не имеет аналогов [4-6].

Целью данной работы, выполняемой совместно с химиками из Университета Флориды, является проведение углубленного анализа микроструктуры и термомеханических свойств с помощью микрофокусной дифракции рентгеновских лучей в Европейском центре синхротронного излучения в Гренобле (ESRF) и уникального термомеханического комплекса лаборатории Инженерного Материаловедения Факультета Фундаментальной Физико-Химической Инженерии МГУ.

В настоящей работе использованы результаты первых экспериментов по SAXS и WAXS, проведенных на микрофокусном пучке рентгеновских лучей (ESRF ID13). Исследованы структуры первой и второй твердых фаз полиэтилена с регулярно расположенными атомами хлора на каждом 15 атоме основной углеродной цепи. Исследована хиральность сферолитов второй фазы. Обнаружены процессы быстрой перекристаллизации в структуры, ориентированные противоположно структуре исходного сферолита.

Выражаем благодарность Иванову Д.А, Анохину Д.В, и Розенталю М. за участие в работе, полезные наставления и помощь в обсуждении результатов.

Работа выполнена в рамках программы Минобрнауки по поддержке ведущих ученых (госконтракт №11.31.0055G34 от 19 октября 2011г, госконтракт № 14.604.21.0121).

Литература

- Alamo, R. G.; Mandelkern, L. Thermochim. Acta 1994, 238, 155.

- Krishnaswamy, R. K.et al. Macromolecules 2008, 41, 1693.

- Wang, H. P.et al Macromolecules 2007, 40, 2852.

- Boz, E. et al. Macromolecules 2008, 41, 1647.

- Boz, E.et al. Macromolecules 2007, 40, 6545.

- Boz, E.; Nemeth, A. J.; Alamo, R. G.; Wagener, K. B. Adv. Synth. Catal. 2007, 349, 137.