Изучение состава и строения продуктов термодеструкции полимерных отходов нефтедобывающих предприятий для использования в технологиях повышения нефтеотдачи  пласта

Чиркова Анастасия Михайловна

Студентка 4-го курса

Югорский государственный университет, Институт природопользования, кафедра химии, Ханты-Мансийск, Россия

E-mail: chirkova_anastasya@mail.ru

Одним из основных физико-химических методов увеличения нефтеотдачи (МУН) является  технология, основанная на закачке растворов ПАВ, которые получают на основе нефтехимического сырья. Нами в качестве рационального метода использования полимерных отходов нефтегазовых предприятий (в основном полиэтилена (ПЭ) и полипропилена (ПП)) предлагается технология термической деструкции (пиролиз) полимеров с получением сложных смесей углеводородов с выделением целевой фракции, дальнейшим её сульфированием и получения олефинсульфонатов (ПАВ) [1].

В ходе проведенной термической деструкции первичных и вторичных образцов полиолефинов (полиэтилена и полипропилена) в инертной среде при температуре 420-450оС усредненный выход жидких продуктов деструкции составил 60-90 %, твердых (воски) – 5-25%, а газообразных (потери) – 10-11% (таблица 1).

Таблица 1.

Результаты определения строения и свойств продуктов жидких продуктов термодеструкции полимеров

| Ткип фракции, °С | ρ, г/см3 | Газообразные потери, % | Выход фракции, % | ИЧ, г I2/100г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фракции термодеструктированного изотактического полипропилена |  |  |  |  |
| до 180 | 0,68 | 9,1 | 45,4 | 107,0 |
| 180 - 320 | 0,69 |  | 27,5 | 39,0 |
| выше 320 | 0,79 |  | 18,0 | 35,9 |
| Фракции термодеструктированного полиэтилена |  |  |  |  |
| до 180 | 0,73 | 11,3 | 44,4 | 107,7 |
| 180 - 320 | 0,74 |  | 24,2 | 81,8 |
| выше 320 | 0,78 |  | 20,1 | 59,8 |

***

Проведенное исследование показало, что в жидких продуктах деструкции ПЭ и ПП содержится большее количество олефиновых углеводородов. Установлено, что при превышении температуры деструкции выше 420°С суммарный выход жидких  твердых продуктов падает. Заметное  образование твердого остатка начинается при превышении температуры процесса выше 430°С. В температурном интервале 410-420°С наблюдается максимальный выход жидких продуктов деструкции. При этих температурах наблюдается также максимальное содержание углеводородов фракции с Ткип до 180°С. В отличие от термодеструкции полиэтилена, в жидких продуктах деструкции ПП содержится большее количество углеводородов разветвленного строения, что может быть объяснено строением полимера.

Далее нами планируются работы по сульфированию продуктов деструкции и оценка эффективности работы ПАВ.

Литература

1. Дахновская Е.В., Нехорошева А.В., Нехорошев В.П. Сравнительные исследования влияния на выход и свойства атактического полипропилена типа каталитической системы и условий полимеризации изотактического полипропилена//Пластические массы – 2013. – № 7. – С.3-5