Ферментативный гидролиз хитозана в буферном растворе

Валиуллина Ильмира Ильшатовна

Студент(магистрант 1 г.о.)

Башкирский государственный университет,

химический факультет, Уфа, Россия

E–mail: valiullina-ilmira1993@mail.ru

На сегодняшний день в медицинских целях востребованы самые разнообразные полимеры, как биостабильные, так и биорезорбируемые. Преимущество последних очевидно при создании, например, носителей лекарственных препаратов или защитных покрытий для лечения повреждений кожного покрова. При этом необходимы полимеры как с высокой, так и с низкой скоростью деструкции.В качествепоследних, могут быть использованы такие природные полимеры как, например, хитин или хитозан (ХТЗ), для биорезорбции которых в организме человека нет специфических ферментов, и, следовательно, скорость деструкции материалов на основе этих полимеров в организме млекопитающих будет невысока. Ранее в работах [1, 2] был рассмотрен процесс ферментативнойдеструкции ХТЗ в растворе уксусной кислоты, довольно часто используемом термодинамически хорошем растворителей для ХТЗ, что, к сожалению, не отражает полностью реальные условия эксплуатации защитного пленочного материала на раневой поверхности. Между тем, крайне важно изучить процесс фермерментативной деструкции ХТЗ в растворе при рН близким к рН тех сред, при которых он потенциально может использоваться. В связи с этим, в данной работе был изучен процесс ферментативного гидролиза в ацетатном буфере с рН=4,8, максимально щелочном ацетатном буфере, в котором растворяется используемый нами образец ХТЗ.

В качестве объектов исследования использовали ХТЗ производства ЗАО «Биопрогресс» (Щелково, Россия) с молекулярной массой Мsd=113000, ферментный препарат – гиалуронидаза (торговое название «Лираза», производство ЗАО «Микроген», Москва, Россия). Величину рH растворов контролировали с помощью pH – метра АНИОН 4100.Концентрация ХТЗ в растворе при проведении процесса ферментативного гидролиза (Сфг) варьировалась от 0,1 до 5 г/дл. Характеристическую вязкость ХТЗ [] в растворе ацетатного буфера определяли в вискозиметре Уббелоде при Т=25±0,1 С.

Значение начальной скорости ферментативного гидролиза V0, рассчитывали по формуле:

,

где Сфг – концентрация ХТЗ, подвергающегося процессу ферментативного гидролиза в растворе (г/дл); t – время гидролиза, мин.; К и α − константы в уравнении Марка-Куна-Хаувинка.

Как показали исследования проведение ферментативного гидролиза ХТЗ в растворе ацетатного буфера с рН=4,8 характеризуется более быстрым распадом ХТЗ, нежели при проведении гидролиза в растворе уксусной кислоты. Данный факт, очевидно, связан,с повышением активности ферментного препаратапри рН раствора, более близком к pH-оптимуму гиалуронидазы.

Список литературы

1. Е.И. Кулиш, И.Ф. Туктарова, В.В. Чернова Ферментативная устойчивость лекарственных пленочных материалов на основе хитозана // Перспективные материалы 2014 №6 с. 25-30
       2. Кулиш Е.И., Чернова В.В., Вильданова Р.Ф., Володина В.П., Колесов С.В. // Вестн. Башкир.универ. 2011.Т.16. № 2. С. 339.