Изучение свойств эластомерных композиций, содержащих модифицированный латексный коагулюм.

Ковалев Владимир Алексеевич1, Скачков Александр Михайлович2

Студент1, аспирант2

Воронежский государственный университет инженерных технологий,

Факультет  экологии и химической технологии1, факультет управления и информатики  в технологических системах2, Воронеж, Россия

E-mail:kaftpp14@mail.ru

На предприятиях по выпуску СК ежегодно образуются в большом количестве эластомерные отходы в виде структурированного полимера (коагулюм), который накапливается во время синтеза каучуков в полимеризационных аппаратах. Использование таких отходов в полимерной основе невозможно, так как по предварительным данным [1] они содержат сшитые макромолекулы и не растворяются в углеводородах.

Целью работы явилось изучение влияния различных способов обработки на свойства эластомерных композиций в его присутствие.

Известно [2,3] что в процессе термомеханообработки происходит деструкция макромолекул с образованием макрорадикалов, которые могут рекомбинировать или вступать во взаимодействие с другими радикалами, в том числе, активных химических соединений, находящихся в полимерной композиции. Для образования активных радикалов необходимы определенные условия, зависящие от температурных факторов и действия механических сил.

С этой целью вводим в коагулюм азобисизобутиронитрил (АБМ) в количестве 1%, 3% и 5%. Для улучшения диспергирования заструктурированного полимера в эластомерной среде коагулюм предварительно пластифицировали в среде индустриального масла И-12А и нефтяного масла ПН-6, в том числе при их комбинировании в соотношении 1:1.

Для изучения кинетики изменения структуры полученных эластомерных композиций определяли содержание гель-фракция методом равновесного набухания и оценивали кинетику изменения данного показателя в течение 30 - минутной обработки полимерной композиции в роторном смесители.

Анализ кинетики изменения содержания гель-фракции в ходе обработки показал нарастание геля в эластомерной матрице, которое более ярко выражено при концентрации АБМ 5%.

При сопоставлении опытных образцов, обработанных различными маслами выявлено, что наилучшее пластифицирующее действие на образцы коагулюма оказывает смесь нафтенового и ароматического масел.

Результаты работы легли в основу разработки полимерных композиций, применяемых в резиновых изделиях малоответственного назначения в качестве полимерной основы.

Литература

1. Кузьминский, А.С. Физико-химические основы получения, переработки и применения эластомеров / А.С. Кузьминский, С.М. Кавун, В.П. Кирпичев. – М.: Химия, 2006. – 368 с.

2. Кошелев, Ф.Ф. Технология эластомерных материалов / Ф.Ф. Кошелев, А.Е. Корнев, А.М. Буканов. – М.: НППА «Истек», 2009. – 504 с.

3. Осошник, И.А. Сырье и рецептуростроение в производстве эластомеров / И.А. Осошник, Ю.Ф. Шутилин, О.В. Карманова, Д.Н. Серегин. – Воронеж: ВГТА, 2011. – 331 с.