Кремнийорганические ПАВ различного строения для получения полистирольных частиц с узким распределением по размерам

Студентка 5 курса Тихонова А.Н.

Руководители: заслуженный деятель науки РФ, проф., д.х.н. Грицкова И.А., асп. Ежова А.А.

Московский государственный университете тонких химических технологий

им. М.В.Ломоносова. anfisatih@yandex.ru

Данная работа является продолжением исследований в области создания научных подходов к синтезу полимерных суспензий с узким распределением частиц по размерам в присутствии нерастворимых в воде кремнийорганических ПАВ. В данной работе были изучены кремнийорганические ПАВ гребнеобразного строения, общей формулы α,ω-бис[3-метилсилокси]полидиметилметил(10-карбоксидецил)силоксан, с различной длиной силоксановой цепи.

Исследования были начаты с изучения зависимости конверсия – время. Полученные кинетические кривые показали, что полимеризация  характеризуется индукционным периодом (~5 мин), областью постоянной скорости (~250 мин) и последующим снижением скорости полимеризации. Форма зависимости типична для гетерофазной полимеризации в присутствии кремнийорганических ПАВ.

Были исследованы скорость полимеризации, диаметры частиц и распределение по размерам полученных полистирольных суспензий при изменении концентрации мономера, инициатора и ПАВ. При изменении концентрации инициатора, характер полимеризации подчиняется закономерностям радикальной полимеризации. С увеличением концентрации инициатора (от 0,5 до 2мас.% в расчете на мономер) скорость полимеризации возрастает, а размеры частиц практически не изменяются. С увеличением концентрации ПАВ (от 0,5 до 3мас.% в расчете на мономер) скорость полимеризации уменьшается, диаметры частиц практически не изменяются.

В результате были синтезированы полистирольные микросферы различного диаметра (от 0,53 до 0,70 мкм) с узким распределением частиц по размерам (Dw/Dn=1,01÷1,027), устойчивые в  0,2-0,25 М р-ре NaCl.

В присутствии гребнеобразного ПАВ удалось получить полистирольные суспензии с содержанием сухого вещества в латексе до 30%, с узким распределением по размерам. Полученные полимерные суспензии характеризуются большей устойчивостью, чем полученные в присутствии димерного ПАВ. Такие полимерные суспензии являются перспективными для использования в биотехнологии.