Придание пластичности хрупким гетерогенным полимерным системам деформированием в металлической матрице.

Монахова Кристина Зурабовна

Младший научный сотрудник

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт синтетических полимерных материалов им Н.С. Ениколопова Российской академии наук (ИСПМ РАН)

E – mail: kristinamonakhova0405@mail.ru

Деформирование  хрупких полимерных материалов в металлической матрице сообщает им пластичность [1,2]. Это относится как к наполненным до хрупкости полимерам, так и к полимерам, хрупкость которых вызвана высокой степенью кристалличности.

Исследовали зависимость данного эффекта от характеристик наполнителя. Хрупкие образцы деформировали в металлической матрице в трех модах: трехмерно с удлинением по главной оси (аналогично одноосной вытяжке), с укорочением по главной оси (аналогично двухосной вытяжке) и двухмерно, затем исследовали их механические свойства. В качестве матрицы использовали полиэтиленсукцинат (бионол 1001), а наполнителя – дисперсии с различными характеристиками: с развитой поверхностью частиц (высокодисперсный оксид железа, хроматографические оксиды алюминия и кремния), с мелкодисперсными частицами (диоксид титана) и наполнитель  с очень слабой  адгезией  (политетрафторэтилен).

Установлено, что наибольший эффект наблюдается при использовании наполнителя со средним размером частиц и не развитой поверхностью. Замечено, что в этих случаях наблюдается наиболее значительное различие модуля упругости исходного и деформированного композита.

При двухосной деформации крупносферолитного полипропилена (размер сферолитов до 100 мкм), который разрушается при растяжении хрупко, он приобретает способность к вытягиванию до больших степеней (сотни процентов). Крупносферолитный полипропилен деформированный трехосно с укорочением главной оси обнаруживает еще большую деформацию (тысячи процентов).

Исследованы различия деформационного поведения композитов подвергнутых деформации в металлической матрице в зависимости от моды дефомации.

Литература

- Кечекьян А.С./ Михайлик Е.С., Монахова К.З, Куркин Т. С., Гриценко О. Т., Бешенко М. А., Озерин А. Н. Влияние предварительного сжатия однородного сдвига на деформационное поведение наполненного полимерного нанокомпозита при ориентационной вытяжке//Доклады АН. -2013 -т. 449. - №3. -с. 300–303

- Кечекьян А.С./ Михайлик Е.С., Монахова К.З, Куркин Т. С., Озерин А. Н. «Исследование структурно-морфологических превращений полимеров методом деформации в металлической матрице», Шестая Всероссийская Каргинская конференция « Полимеры-2014»