Изучение влияния температуры поликонденсации на свойства анионита АНФ

Абдуталипова Н.М.

Исследователь

Ташкентский химико-технологический институт,

органический факультет, Ташкент, Узбекистан

E–mail: nellya85@list.ru

Ионообменные полимеры находят широкое практическое применение в различных областях науки и техники. Решение проблем охраны окружающей среды, гидрометаллургии, медицины, комплексной переработки сырья, пищевой и фармацевтической промышленности, создания безотходных технологий невозможно без применения таких материалов. Поэтому к ним предъявляются повышенные требования. Особое внимание уделяется кинетике ионного обмена, высокой селективности, механической прочности, химической и термической устойчивости.

Несмотря на большие успехи достигнутые в области синтеза ионообменных материалов, поиск доступных и приемлемых путей получения новых ионитов поликонденсационного типа с заданными свойствами остается актуальной задачей. Недостаточная эффективность имеющихся ионообменников в гидрометаллургии для сорбции и разделения ионов различных металлов обусловила постановку важной научно-практической задачи создания высокоэффективных ионитов на основе доступных мономеров, содержащих близкие по реакционной способности функциональные группы и обладающие рядом ценных физико-химических свойств.

Учитывая вышесказанное, с целью получения ионитов с улучшенными свойствами, проведены исследования по изучению влияния температуры на процесс поликонденсации анионита АНФ на основе стирола, фурфурола и полиэтиленполиамина (при мольном соотношении стирола к фурфуролу 1:1). Процесс поликонденсации изучали при температурах: 70, 80, 90 и 100 °С. Данные приведены в таблице.

Таблица

Влияние температуры поликонденсации на свойства анионита АНФ

| Наименование Показателя | Ед. изм. | Температура реакции, °С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Продолжительность реакции | час | 10 | 6,8 | 3,7 | 2,5 |
| Удельный объём набухшего в воде амфолита в ОН-форме | мл/г | 4,2 | 4,0 | 3,6 | 3,4 |
| Влажность | % | 25 | 20 | 20 | 15 |
| Механическая прочность | % | 92 | 95 | 98 | 99,8 |
| Статическая обменная ёмкость по 0,1 N раствору: |  |  |  |  |  |
| HCl | мг-экв/г | 4,0 | 5,0 | 6,2 | 4,9 |
| H2SO4 | мг-экв/г | 5,03 | 6,4 | 7,8 | 6,1 |
| HNO3 | мг-экв/г | 3,35 | 4,4 | 5,2 | 4,0 |

Из данных таблицы следует, что при температуре 70 °С продолжительность реакции поликонденсации ионита в среднем составляет 10 часов, обменная емкость анионита по растворам соляной, серной и азотной кислот 4,0; 5,03 и 3,35 мг-экв/г соответственно. Это объясняется малой активностью реагирующих веществ при данной температуре. С повышением температуры реакции до 100 °С процесс поликонденсации протекает бурно и время реакции снижается до 2,5 часов. Однако при этом величина обменной емкости и набухаемость анионита значительно снижаются. Это, по-видимому, связано с тем, что при температуре 100 °С и выше структура получаемого ионита становится более сшитой, вследствие чего затрудняется подвижность ионогенных групп и как следствие снижается набухаемость и ионообменная способность. В связи с этим, в качестве оптимальной температуры выбрана температура близкая к 90 °С.