Оценка влияния ионопроводящего полимера на мощностные характеристики низкотемпературного топливного элемента

Новикова К.С.

аспирант

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И.Платова, Новочеркасск, Россия1,

е–mail:kcenia-4@mail.ru

Рабочие характеристики низкотемпературного топливного элемента (НТЭ) определяются рядом параметров: свойствами протонпроводящей полимерной мембраны, газодиффузионного слоя, соответствующий температурный, а так же водного баланса системы. Важным параметром в работе НТЭ является активность Pt/C катализатора, используемого в качестве активного компонента в анодах и катодах НТЭ. Эффективность Pt/C катализатора также зависит от свойств углеродного носителя и содержания ионопроводящего полимера[1]. Хороший углеродный носитель (УН) должен обладать высокой электронной проводимостью, хорошими механическими свойствами, достаточно развитой площадью поверхности, пористой структурой и быть устойчивым в окислительных процессах, реализуемых в процессе эксплуатации топливного элемента [2]. Не менее важным является содержание мономера в катализаторе, т.е. развитость реакционной зоны контакта трёх фаз — ионопроводящего полимера, металлического катализатора, как правило, диспергированного на поверхности углеродного носителя, и газовой среды катализатора. Содержание ионпроводящего полимера, обеспечивающего протонную проводимость в каталитическом слое, определяется природой УН.

В настоящей работе исследовано оптимальное содержание ионопроводящего полимера для каждого Pt/C катализатора, являющегося необходимым условием стабильного функционирования катализатора в работе НТЭ. В качестве УН использовались углеродная сажа Vulcan XC72,углеродный носитель Timrex имеющий структуру графита, выпускаемые в промышленности углеродные нанотрубки Taunit и опытные образцы нанотрубок [3]. Pt/C катализаторы были получены методом электрохимического диспергирования платины [3].

Показано, что на активность Pt/C катализаторов, имеющих различную углеродную структуру, оказывает влияние содержание ионопроводящего полимера. Максимум мощности при работе НТЭ наблюдается при оптимальном содержанию ионопроводящего полимера в каталитическом слое 25% от отношения объёма Nafionа к объёму каталитического слоя.

Литература

1. Rand D.A.J., Dell R.M., eds. Hydrogen Energy: Challenges and Prospects. Cambridge, UK: RSC Publishing. 2008. р.300.

2. Antolini E. Formation, microstructural characteristics and stability of carbon  supported platinum catalysts for low temperature fuel cells // Journal of  materials science. 2003. v. 38. p.2995 – 3005.

3. N. V. Smirnova, A. B. Kuriganova a , K. S. Novikova ,E. V. Gerasimova The Role of Carbon Support Morphology in the Formation  of Catalytic Layer of SoliddPolymer Fuel Cell//Russian Journal of Electrochemistry, 2014, v. 50, no. 9, p. 899–903.

Работа выполнена при финансовой поддержке РОССИЙСКОГО ФОНДА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (проект № 14-33-50603 мол_нр). Выражаем благодарность доктору химических наук, профессору кафедры «Химическая технология высокомолекулярных соединений, органическая, физическая и коллоидная химия» Смирновой Н.В. Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И.Платова, Новочеркасск.