Совместная каталитическая конверсия кислородсодержащих соединений и нефтяных фракций на цеолитсодержащих катализаторах

Паланкоев Т.А.

студент

МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

tpalankoev@ips.ac.ru

Каталитический крекинг является одним из наиболее распространенных процессов в нефтеперерабатывающей промышленности. Технология каталитического крекинга на современных порошкообразных цеолитсодержащих катализаторах представляет собой гибкий процесс и помимо переработки тяжелых нефтяных остатков позволяет в широких пределах варьировать выход продуктов.

В литературе существует множество упоминаний о перспективности переработки в продукты с добавочной стоимостью отходов производства биотоплива, в частности ацетона и глицерина [1,2]. Недавними исследованиями [3] было показано, что вовлечение этих веществ в каталитический крекинг позволит не только решить проблему их утилизации, но и позволит получить дополнительные количества ценных продуктов.

В рамках представленной работы исследуются закономерности совместной каталитической конверсии кислородсодержащих соединений и нефтяных фракций на цеолитсодержащих катализаторах. В качестве добавки к сырью использовалась смесь глицерина и ацетона в различных соотношениях. Крекинг полученных смесей проводился на цеолите типа Y с варьируемым содержанием цеолита ZSM-5. Эксперименты проводились на лабораторной установке со стационарным слоем катализатора по методу SCT-MAT. Основные показатели процесса: температура реактора 560оС, соотношение катализатор:сырье 3.8-4.0, общее содержание добавки (глицерин+ацетон) 5 % (здесь и далее масс %).

Установлено, что изученные добавки полностью превращаются в условиях каталитического крекинга с образованием олефинов С2-С4. Выход непредельных углеводородов при этом существенно зависит от состава добавки и содержания  ZSM-5 в катализаторе. Максимальный выход олефинов (этилен – 5%, пропилен – 13%, бутилены – 12%) получен при крекинге сырья с добавкой, содержащей ацетон и глицерин в соотношении 9:1, на катализаторе с 5% цеолита ZSM-5. Также показано, что использование катализаторов, содержащих ZSM-5, позволяет существенно изменять селективности образования различных продуктов при крекинге смесей кислородсодержащих соединений различного состава.

Литература

1. Pathak K., Reddy K.M.  Catalytic conversion of glycerol to value added liquid products // Applied Catalysis A: General. 2010, vol.372, pp. 224-238

2. Viswanadham N., Saxena S.K. Enhanced performance of nano-crystalline ZSM-5 in acetone to gasoline (ATG) reaction // Fuel. 2013, vol.105, pp. 490-495

3. С.Н. Хаджиев, И.М. Герзелиев, К.И. Дементьев. Каталитический крекинг альтернативных видов сырья и их смесей с нефтяными фракциями на микросферических цеолитсодержащих катализаторах // Нефтехимия. 2013, том 53(6), с. 403-408