Роль размерного эффекта в формировании синергетических катализаторов окисления монооксида углерода молекулярным кислородом

Эзжеленко Д.И.

Студент

МГУ имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: ezzgelenko_darya@mail.ru

Эффект синергизма каталитического действия проявляется в росте каталитической активности биметаллической композиции M1–M2 в сравнении с суммой активностей M1 и M2. Известны примеры, когда активность синергетических композитов в 1000-100000 раз превышает активность традиционных катализаторов [1], что делает синергетические композиты привлекательными для разработки новых каталитических технологий. Известно, что эффективность синергетических катализаторов во многом определяется структурной организацией и размером их активных фаз [2].

В настоящем исследовании с помощью методов ионного обмена и пропитки [1] получены моно- и биметаллические композиты с различной структурной иерархией активных центров Pd/Al2O3, Pd+Cu/Al2O3, Pd/Cu/Al2O3, Cu/Pd/Al2O3. По данным атомно-абсорбционной спектрометрии весовая концентрация палладия и меди в композитах составила ≈0.6 и ≈0.3 %, соответственно. Активность композитов измерена в окислении CO молекулярным кислородом в температурном интервале от 25 до 500 °C.

Установлено, что окисление CO на Pd-Cu композитах носит синергетический характер: температура начала реакции (T0) в присутствии Pd-Cu систем на 62 − 153 °C меньше T0 в присутствии наиболее активного монометаллического аналога – Pd/Al2O3 (Таблица 1). Установлено, что масштаб синергетического эффекта увеличивается в ряду Pd+Cu/Al2O3, Pd/Cu/Al2O3, Cu/Pd/Al2O3. С помощью просвечивающей электронной микроскопии и энергодисперсионного анализа установлено, что в ряду Pd/Al2O3, Pd+Cu/Al2O3 к Pd/Cu/Al2O3 и Cu/Pd/Al2O3 наблюдается уменьшение среднего размера нанесенных частиц палладия, что, связано c известным эффектом стабилизации малых кластеров благородных металлов расположенных вблизи кластеров меди или церия [1]. На основании проведённого исследования можно сделать вывод о том, что одним из важных факторов, определяющих синергетическую активность Pd-Cu катализаторов, является формирование на его поверхности высокоактивных кластеров малого размера.

Таблица 1. Весовое содержание металлов [M], температура начала реакции окисления (T0), размеры детектируемых частиц L(M) и средний размер частиц на поверхности D(M).

| Композит | [Pd], вес.% | [Cu], вес.% | T0, °C | L(M), нм | D(M), нм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pd/Al2O3 | 0.63 | - | 165 | 1-28 | 12 |
| Pd+Cu/Al2O3 | 0.65 | 0.30 | 103 | 1-17 | 7 |
| Pd/Cu/Al2O3 | 0.59 | 0.35 | 50 | 1-19 | 5 |
| Cu/Pd/Al2O3 | 0.61 | 0.34 | 12 | 1-15 | 4 |

Литература

[1] 	S.A. Nikolaev, E.V. Golubina, I.N. Krotova, M.I. Shilina, A.V. Chistyakov, V.V. Kriventsov // Applied Catalysis B: Environmental, 2015, V.168, P.P.303–312

[2]	S.A. Nikolaev, A.V. Chistyakov, M.V. Chudakova, V.V. Kriventsov, E.P. Yakimchuk, M. V. Tsodikov // Journal of Catalysis, 2013, V.297, P.P. 296-305

Работа поддержана РФФИ (грант № 13-03-00320)