Малослойные графитовые фрагменты – новые носители кобальтнанесенных катализаторов процесса Фишера-Тропша

Терашкевич В.А.

Студент

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: verak1993@mail.ru

Стремительный рост числа исследований свойств углеродных наноматериалов, а также ограниченность традиционных источников углеводородного топлива обусловливает повышенный интерес к использованию различного рода углеродных наноструктур в качестве носителей для получения  селективных катализаторов [1]. Реакция Фишера-Тропша, катализируемая металлами VIII группы, является классическим методом получения смеси углеводородов. Тем не менее, на сегодняшний день данный процесс является наиболее перспективным для получения фракции жидких углеводородов C5+.

Кобальтовый катализатор, иммобилизованный на малослойных графитовых фрагментах (МГФ),  уже показал свою эффективность в ряде других промышленно-важных химических реакций.

Таким образом, целью данной работы стало исследование каталитических свойств следующих катализаторов:

- Кобальт, иммобилизованный на МГФ.

- Кобальт, иммобилизованный на N-МГФ.

В настоящей работе исследованы МГФ и азот-замещенные МГФ в качестве носителей катализаторов процесса ФТ. МГФ и N-МГФ получали пиролитическим разложением бензола или бутиламина соответственно при 850 оС в присутствии темплата MgO с его последующим растворением в соляной кислоте. Содержание азота на поверхности N-МГФ, по данным РФЭС, составило 6 ат. %.

Катализаторы готовили методом пропитки МГФ и N-МГФ спиртовым раствором нитрата кобальта, массовое содержание Co составило 15 %. Восстановление осуществляли в токе водорода при 400 оС в течение 4 ч.

Каталитические испытания проводили при 205 оС и давлении 1 атм. В качестве каталитических характеристик определяли конверсию CO в составе реакционной смеси CO:H2:N2 = 4:2:1 и селективность C1, C2-4 и C5+ фракций.

Конверсия в случае кобальта, иммобилизованного на МГФ, составила 6,9 %, селективность по CH4 - 11,6%, по фракции С5+ - 75,4%. Аналогичные параметры для N-МГФ составили 12,5%, 5,0%  и 81,8 % соответственно.

Полученные результаты позволяют сделать вывод о перспективности использования рассмотренного наноматериала в качестве подложки для катализатора.

Литература

- Jing L. et al. Thermal decomposition and cobalt species transformation of carbon nanotubes supported cobalt catalyst for Fischer-Tropsch synthesis // Journal of Natural Gas, V. 21(1): 37-42., 2012.