Синтез нанокристаллических сложных оксидов висмута

Гайтко Ольга Максимовна

Инженер-исследователь, аспирант 1г/о

Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН

olenka-gajtko@yandex.ru

Благодаря простоте и экономичности фотокаталитические технологии очистки воды и воздуха находят широкое практическое применение. Сложные оксиды висмута, в том числе соединения со структурой типа пирохлора Bi2(M3+M5+)O7 и Bi2(M2+2/3M5+4/3)O7 [2], относятся к перспективным фотокатализаторам видимого диапазона. Однако высокие температуры и долгие времена твердофазного синтеза, основного метода их получения, приводят к формированию больших частиц с малой удельной площадью поверхности. Поэтому разработка методики синтеза нанодисперсных порошков сложных оксидов висмута является актуальной задачей.

Ранее [3] нами была разработана методика соосаждения гидроокисей с последующим отжигом, которая позволила существенно сократить температуру и время синтеза пирохлора Bi1.8Fe1.2SbO7. Из-за различной химической природы выбранных элементов единственным подходящим растворителем являлась соляная кислота, а осадителями – концентрированный раствор аммиака или моноэтаноламина. Недостатком метода стало то, что однофазный пирохлор без примеси BiOCl получается лишь в очень узком диапазоне условий. Проведенные измерения фотокаталитической активности нанокристаллического Bi1.8Fe1.2SbO7, продемонстрировали его преимущество перед диоксидом титана Degussa P25 в видимом диапазоне спектра.

Целью данной работы является разработка методики гидротермально-микроволнового синтеза нанокристаллического Bi1.8Fe1.2SbO7. Применение гидротермально-микроволновой обработки могло бы позволить избежать использования соляной кислоты, а, следовательно, и предотвратить образование примеси BiOCl. Были изучены процессы фазообразования в системе NaOH -Bi(NO3)3-Fe(NO3)3-Sb2O3-H2O и установлено влияние соотношения исходных реагентов и pH раствора на фазовый состав продуктов. Показано, что введение в систему азотной кислоты позволяет получить однофазный образец Bi1.8Fe1.2SbO7 с размером кристаллитов порядка 140 нм. Так же были изучены более простые системы NaOH-Bi(NO3)3-Fe(NO3)3-H2O и NaOH-Bi(NO3)3-Sb2O3-H2O с целью синтеза сложных оксидов висмута. Выявлена зависимость фазового состава как от pH раствора, так и от температуры и давления в системе. Оптимизация условий позволила получить однофазные образцы BiFeO3 и Bi2Fe4O9. Показано, что морфология образца в большей степени зависит от его состава, чем от условий синтеза. Несмотря на то, что имеется сообщение о гидротермальном синтезе BiSbO4 [4], осуществить синтез BiSbO4 в гидротермально-микроволновых условиях не удалось. По-видимому, это связано с невозможностью достичь нужного давления при использовании данного аппаратурного обеспечения. В дальнейшем представляется интересным проведение сравнительных измерений фотокаталитической активности в видимом диапазоне трех сложных оксидов висмута, полученных гидротермально-микроволновым методом.

Литература

- J.L. Ropero-Vega et al. Photophysical and photocatalytic properties of Bi2MNbO7 (M= Al, In, Ga, Fe) thin films prepared by dip-coating / Materials Science and Engineering B, 2010, Vol. 174, pp. 196–199

- Гайтко О.М. и др. Низкотемпературный синтез нанокристаллического Bi1.2Fe1.8SbO7 со структурой пирохлора. / Третья Международная конференция стран СНГ «Золь-гель 2014»

- J. Wu et al. One-pot synthesis of BiSbO4 nanophotocatalyst with enhanced visible-light performance / CrystEngComm, 2011, Vol. 13, pp. 3920–3924