Квантовые точки фосфида индия, легированные цинком

Мордвинова Н.Е., Винокуров А.А., Дорофеев С.Г., Кузнецова Т.А.

аспирант

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: n.mordvinova@gmail.com

Квантовые точки (КТ)  – полупроводниковые нанокристаллы, для которых характерен квантово-размерный эффект. Область применения КТ чрезвычайно широка: их применяют в биомедицине в качестве онкомаркеров, для создания газочувствительных сенсоров, а также для изготовления светоизлучающих устройств, среди которых наиболее интересным является изготовление светодиодных дисплеев на квантовых точках (QD-LED displays). Для этих целей проводились интенсивные исследования КТ на основе А2В6 соединений, таких как CdSe или CdS. Однако такие соединения имеют существенный недостаток – высокую токсичность, входящих в них элементов. В связи с этим, возникла необходимость исследовать соединения класса А3В5. КТ фосфида индия – перспективный материал для создания светоизлучающих устройств, который отличает высокой термической и фотостабильностью, а так же не содержит токсичных веществ. Фосфиновый метод синтеза [1] КТ InP является простым и экспрессным методом, в результате которого получаются КТ с узким распределением по размерам, высокой кристалличностью, однако синтезированные КТ отличаются низкой интенсивностью люминесценции. Данная работа посвящена легированию КТ InP цинком с использованием фосфина в качестве прекурсора фосфора и миристиновой кислоты в качестве стабилизатора. Мы показали, как примесь цинка влияет на оптические свойства КТ InP. Мы изучили как влияют различные параметры синтеза (температура, продолжительность и концентрация примеси) на интенсивность люминесценции и форму ее спектра. Кроме того, мы доказали, что легирование КТ сопровождается наращиванием оболочки, состоящей из миристата цинка, что значительно увеличивает интенсивность люминесценции КТ.

Рис.1. Типичный спектр люминесценции КТ InP, легированных цинком.

1. N. Mordvinova, A.Vinokurov, S. Dorofeev, T. Kuznetsova, K. Znamenkov. Phosphine synthetic route features and postsynthetic treatment of InP quantum dots // Journal of Alloys and Compounds. 2014, 582, p. 43–49.