- Влияние изовалентного замещения на проводящие свойства купрата празеодима

- Колчина Людмила Михайловна

- аспирантка

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
Химический факультет, Москва, Россия.

E-mail: Ludmila.Kolchina@yandex.ru

Сложные оксиды на основе переходных металлов находят свое применение в качестве функциональных элементов в различных устройствах, таких как катализаторы, сенсоры, сепарирующие мембраны, твердооксидные топливные элементы. Практически во всех случаях применения таких материалов крайне важно управлять их транспортными свойствами материалов, в частности, проводимостью [1-2]. Для этой цели традиционно используется гетеровалентное замещение. Как правило, это приводит к  кардинальному изменению таких характеристик исходного соединения, как структурный тип, характер проводимости, тип основных носителей заряда и т.д. В то же время примеров использования изовалентного замещения  для влияния на проводимость в литературе описано крайне мало. В данной работе рассмотрена система Pr2-xLaxCuO4 и показано, как изовалентное замещение может влиять на высокотемпературные характеристики купратов.

Синтез всех исследуемых составов Pr2-xLaxCuO4 (0 ≤ x ≤ 0.3) проводили твердофазным методом. Фазовый состав образцов контролировали при помощи метода порошковой рентгеновской дифракции. Показано, что все синтезированные составы относятся к структурному типу T’. Коэффициенты термического расширения для всех исследуемых составов были определены при помощи метода высокотемпературной порошковой рентгеновской дифракции.

Было изучено влияние концентрации допанта на термическое расширение Pr2-xLaxCuO4. Установлено, что значения коэффициетнов термического расширения, рассчитанные из температурных зависимостей объема элементарной ячейки, слабо зависят от степени замещения празеодима на лантан.

Электропроводность полученных образцов была изучена четырехконтактным методом на постоянном токе в температурном интервале 100-900 ºC в зависимости от активности кислорода в газовой фазе. Исследования проводимости фаз Pr2-xLaxCuO4 показали, что зависимость электропроводности от концентрации допанта имеет максимум при x = 0.05, при этом основными носителями заряда являются электроны.

В работе проведено сопоставление высокотемпературных характеристик фаз 
Pr2-xLaxCuO4 с данными для изоструктурных аналогов с гетеровалентным замещением - Pr2-xCexCuO4, также обладающих электронной проводимостью. Установлено, что малые замещения празеодима как на лантан, так и на церий оказывают одинаковое влияние на высокотемпературные электропроводящие свойства купрата празеодима (увеличение электропроводности в 1.5-2 раза).

Таким образом, изовалентное замещение может рассматриваться как один из подходов к модифицированию свойств сложных оксидов.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 14-08-01260), Сколковского института науки и технологий и Программы развития МГУ до 2020 года.

Литература

- P. Knauth, H. Tuller Solid-state ionics: roots, status, and future prospects. // J. Am. Ceram. Soc. 2002, 85, pp. 1654-1680.

- A. Lashtabeg, S. J. Skinner Solid oxide fuel cells - a challenge for materials chemists? // 
J. Mater. Chem. 2006, 16, pp. 3161-3170.