Магнитное поведение фазы Cu3Y(SeO3)2O2Cl с сеткой кагоме из ионов Cu2+

Кузнецова Елена Сергеевна

Аспирантка

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия

E-mail: e.kuznetsova@inorg.chem.msu.ru

Синтезирован и охарактеризован иттриевый аналог минерала францисита Cu3Y(SeO3)2O2Cl.

Полученное соединение кристаллизуется в ромбической сингонии (пр. гр. Pmmn, a = 6.354(1) Å, b = 9.630(1) Å, c = 7.220(2) Å, Z = 2). Структура данного соединения представляет собой открытый каркас, образованный искаженными кубами [BiO8], плоскими квадратами [CuO4] и пирамидами [SeO3E], где E – неподеленная электронная пара атома селена. Квадраты [CuO4] соединены вершинами, и атомы меди формируют искаженную сетку кагоме.

Проведено исследование магнитных свойств Cu3Y(SeO3)2O2Cl. В данной фазе наблюдается установление дальнего магнитного порядка при TN = 36.3 K, что подтверждается данными измерений магнитной восприимчивости, намагниченности, теплоемкости и низкотемпературной нейтронной дифракции. Уточнение магнитной структуры по данным нейтронодифракционного эксперимента показывает, что в отсутствие магнитного поля наблюдается скошенная ферримагнитная ориентация спинов Cu2+ в пределах искаженного слоя кагоме, а слои упорядочены антиферромагнитно вдоль кристаллографической оси c.

При низких температурах в изучаемом соединении наблюдается метамагнитный переход (BC = 2.6 T, T = 2 K), обусловленный подавлением обменных взаимодействий между слоями. Основные компоненты g-тензора Cu2+ остаются постоянными во всем диапазоне температур и имеют средние значения g1 = 2.18(4), g2 = 2.10(6), g3 = 2.05(9).

В докладе проводится сравнение магнитного поведения иттриевого соединения со структурой францисита и фаз Cu3Bi(SeO3)2O2X (X = Cl, Br, I) [1, 2].

Автор выражает благодарность Долгих В.А., Бердоносову П.С. (Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, химический факультет), Васильеву А.Н., Волковой О.С., Захарову К.В., Зверевой Е.А. (Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, физический факультет), Пчёлкиной З.В., Стрельцову С.В. (Институт физики металлов УрО РАН), Lightfoot P., Clark L., Black C. (School of Chemistry, University of St Andrews), Kockelmann W. (ISIS Facility, Rutherford Appleton Laboratory, Didcot, Oxfordshire).

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты 12-03-00665 и 2-03-92604-КО_а).

Литература

- Pregelj M., Zaharko O., Günther A., Loidl A., Tsurkan V., Guerrero S. Magnetic ground state and 2D behavior in pseudo-Kagome layered system Cu3Bi(SeO3)2O2Br // Phys. Rev. B 2012. V. 86. P. 144409.

- Rousochatzakis I., Richter J., Zinke R., Tsirlin A.A. Frustration and Dzyaloshinsky-Moriya anisotropy in the kagome francisites Cu3Bi(SeO3)2O2X // Phys. Rev. B 2015. V. 91. P. 024416.