Кинетика твёрдофазного взаимодействия тетрафторида гафния с механоактивированным кварцем

Поленов Г.Д., Алдушкин А.В., Йе Мьинт, Вей Пьо Тхан

аспирант; студент; студент; студент

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева, ИМСЭН-ИФХ, Москва, Россия

E–mail: georgij-polenov@yandex.ru

Области применения нанопорошков в значительной степени определяются их морфологическими, размерными и структурными характеристиками.

Среди методов синтеза нанопорошков оксидов Me(IV) наибольшее распространение получили «растворные» методы (золь-гель, гидротермальный, осаждение из растворов и др.), тогда как гетерофазные методы, за редким исключением (плазмохимический, сжигание, СВС) применяются крайне редко.

В доступной литературе удалось обнаружить информацию о возможности синтеза нанопорошков оксидов титана и циркония взаимодействием газообразных галогенидов Me(IV) с диатомитовой землей [1]. Авторами установлено, что синтезированные нанопорошки TiO2 (из TiF4) и ZrO2 (из ZrCl4) повторяли трёхмерную структуру исходного твёрдого компонента (SiO2).

О возможности синтеза наноструктурированных оксидов урана, в частности, U3O8, по реакции твёрдофазного взаимодействия обеднённого тетрафторида урана с механоактивированным кварцем сообщается в работе [2]. Морфология синтезированного в кислородсодержащей среде в отсутствии перемешивания компонентов гомогенизированной смеси октаоксида триурана была близка к морфологии исходного UF4.

Эксперименты по твёрдофазному взаимодействию в системах с тетрафторидами циркония и гафния [3], имеющими кристаллическую структуру, подобную UF4, с механоактивированным кварцем подтвердили пригодность метода твёрдофазного взаимодействия для синтеза наноструктурированных оксидов Me(IV). Были высказаны предположения о возможном механизме процесса, но однозначное заключение о наследовании последними морфологических особенностей  исходных реагентов авторами не сделано.

В связи с вышесказанным в докладе на примере системы HfF4 – SiO2 будут обсуждены результаты кинетических исследований твёрдофазного взаимодействия в среде осушенного воздуха, выполненных в лабораторной установке с исходным и механоактивированным в Pulverisette–5 кварцем, позволившие предложить механизм и математическую модель процесса, а также сделать однозначное заключение о наследовании синтезированными оксидами гафния морфологии исходного HfF4.

Литература

1.  Sian S., Cai Y., Weatherspoon M.R. at al. Three-Dimensional Assemblies of Zirconia Nanocrystals Via Shape-Preserving Reactive Conversion of Diatom Microshells // J. Amer. Chem. Soc. 2006. V. 86. P. 694-698.

2. Чижевская С.В., Магомедбеков Э.П., Жуков А.В. и др. Закономерности твердофазной конверсии обедненного тетрафторида урана в оксиды с помощью механоактивированного кремнезема. Материалы 3 международной научно-практической конференции «Fundamental science and technology – promising developments III» North Charleston, 24-25 April 2014. North Charleston. Т. 3. С. 96-98.

3. Жуков А.В., Поленов Г.Д., Бочарова С.А. и др. О твердофазном взаимодействии тетрафторидов циркония и гафния с механоактивированным кварцем. // Успехи в химии и химической технологии: сб. науч. тр. Т. 28. № 9. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2014. С. 55-57.