Люминесцентные гибридные материалы на основе металлорганических комплексов Eu и боратных стекол

Анурова М.О.

Аспирант

Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, 
Факультет технологии неорганических веществ и высокотемпературных материалов, Москва, Россия

E–mail: maria_anyrova93@mail.ru

Гибридные материалы (ГМ) на основе органических люминофоров и неорганических стекол могут оказаться перспективными материалами для создания новых светоизлучающих устройств [1]. ГМ синтезировали путем проведения высокотемпературной гетерофазной реакции в стеклоуглеродных тиглях с различными боратными матрицами, в качестве люминофора использовали комплекс три (4,4,4-трифторо-1-(2нафтил) бутан-1,3-дионато-(1,10-фенонтролин) европия (EuNaphphen), в качестве стеклообразных матриц – оксид бора разной степени обезвоживания и легкоплавкое оксифторидное стекло состава 80PbF2-20B2O3.

Все полученные ГМ представляли собой стекловидные пластины и демонстрировали фотолюминесценцию (PL) различной интенсивности в интервале цветов свечения от красного до зеленого при возбуждении диодом с длиной волны 377 нм.

На спектре PL ГМ на основе проплавленного оксида бора практически отсутствует испускание в коротковолновой области, обусловленное флуоресценцией органического лиганда, и присутствуют только полосы, соответствующие энергетическим переходам иона Eu3+ (max=611 нм), при этом спектр близок к спектру порошкового препарата EuNaphphen. Однако спектральные линии ГМ более уширены, что может быть связано с влиянием кристаллического поля матрицы и образованием нескольких близких по структуре центров свечения. В ГМ, полученных на основе непроплавленного оксида бора, наблюдается широкая полоса люминесценции в зеленой области спектра (max=503 нм), обусловленная свечением лигандов, но интенсивность линий спектра, связанных с электронными переходами в ионе Eu3+ остаются наиболее интенсивными.

В ГМ на основе свинцового фтороборатного стекла широкая полоса PL (max=480 нм) оказывается значительно более интенсивной, чем узкие линии, связанные с Eu3+. Можно предположить, что в стеклянной матрице происходит гетерофазная обменная реакция, которая сопровождается частичным разложением органических комплексов. При этом ионы Eu3+ переходят в неорганическое оксифторидное окружение, что приводит к снижению интенсивности их люминесценции до типичной для неорганических стекол, активированный ионами Eu3+, а лиганды частично связываются в комплексы со свинцом [2], и люминесценция такого комплекса оказывается более интенсивной. Таким образом, возможно формирование новых люминесцентных материалов путем проведения обменной гетерофазной реакции между компонентами стеклокристаллической матрицы и металлорганическими координационными соединениями без использования растворителей в неокислительной атмосфере.

Примечание

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ грант № 14-13-01074. Автор выражает благодарность научному руководителю доценту Петровой О.Б.

Литература

1. Avetisov R., Petrova O., Khomyakov A., Mushkalo O., Akkuzina A., Cherednichenko A., Avetissov I. Organic luminophor metal complex in inorganic glass matrix — A new hybrid material // Journal of Crystal Growth. 2014, v. 401. p. 449-452.

2. Marandi F., Rutvand R., Rafiee M., Goh J.H., Fun H.-K. Synthesis, properties and crystal structures of new binuclear lead(II) complexes based on phenyl, naphthyl-containing fluorine -diketones and substituted 2,20-bipyridines // Inorganica Chimica Acta. 2010, v. 363. p. 4000–4007.