Выщелачивания цветных и редких металлов

с применением совмещенных электрохимических реакций

Шарипов Р.Х*., Беркинбаева А.Н., Досымбаева З.Д.

Докторант*

Казахстанско-Британский технический университет

Специальность: «Металлургия» г. Алматы, Казахстан

E-mail: freedom.k@mail.ru

В проблеме использования электрической энергии для извлечения металлов из различного минерального сырья остаются не решенными вопросы фундаментального характера, что сдерживает развитие электрохимических технологий. К этим проблемам относятся: микроструктура электролитов, механизм электропроводности жидкости (и вообще, конденсированных систем), влияние параметров электрического тока на механизм электрохимических реакций, влияние метода приложения электрического сигнала к химической системе на механизм химических реакций и влияние электрического тока на структуру многокомпонентных жидких систем [1].

Основу минерально-сырьевой базы Казахстана составляют сложные и трудноперерабатываемые полиметаллические руды, техногенные отходы и вторичное сырье [2]. Поэтому создание эффективных технологий для переработки такого сырья – актуальная научно – техническая задача.

Нами проводились исследования процесса электрохимического извлечения цветных и благородных металлов из сложного сырья. Исследовалось образования сульфидных соединений натрия под действием электрического тока при использовании сера-графитового электрода в растворе щелочи различной концентрации при различных условиях. Электрод позволяет проводить реакции выщелачивания металлов в раствор с одновременным образованием выщелачивающего реагента. Образование тиосоединений натрия в растворе происходило при использовании электрода как в качестве анода, так и в качестве катода и приводило к практически одинаковому результату по скорости и степени извлечения металлов в раствор.

Установлено, что выщелачивание металлов (золота, серебра, меди) в раствор в присутствии серографитового электрода проходит с достаточно высокими показателями. Например, при выщелачивании  забалансовой руды одного из месторождений Казахстана  с химическим составом (%): Au (g/t)  -1,12; Ag (g/t) - 33,61; Pb - 2,08; Fe -5,1; Cu -0,2;  Zn -0,34; S. - 15.05;  Ca - 1.08; C- 6,9;  SiO2 - 30,22; Al2O3 - 1,4; BaSO4 – 27,8; Sb – 0,007; Mn– 0.08 степень извлечения золота за 6 часов выщелачивания составила 73%.

Выводы

Разработан метод извлечение цветных металлов с применением серографитового электрода путем электрохимического выщелачивания из сложного упорного сырья. Применение данного метода извлечения металлов из сложного сырья может позволить организовать селективное извлечение металлов в раствор.

Литература

- Kenzhaliev B. K., Berkinbayeva A.N., Shukmanova M. T., Suleimenov E.N. Using combined electrochemical reacthions for processecing complex  non-ferrous and precious metals // 46th International October Conference on Mining and Metallurgy. IOC 2014. -Bor. Serbia. -P. 132-135.

- Ofori-Sarpong G., Osseo-Asare K., Tien M. Mycohydro-metallurgy: Biotransformation of double refractory gold ores by the fungus, Phanerochaete chrysosporium // Hydrometallurgy. -2013. -N137. -P. 38-44.