ПОЛУЧЕНИЕ КАРБОНИТРОФОСА  ИЗ ФОСФОРИТОВ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КЫЗЫЛКУМОВ

Йулбарсова М.В, Таджиев С.М,Тухтаев С.

м.н.с. лаборатории «Дефолианты»; к.х.н,,  зав.лаб. «Комплексных  удобрений»; акад. в.н.с. лаборатории  «Дефолианты».

Институт общей и неорганической химии АН РУз, 100170,Ташкент

mashhura_1909@mail.ru

В Республике Узбекистан фосфориты Центральных Кызылкумов являются основным сырьем для производства фосфорсодержащих удобрений. Известно, что невозможно обеспечить потребность сельского хозяйства нынешными производимыми удобрениями.  Кроме того, большую роль играет качество и товарные свойства производимых удобрений, а также в настоящее время имеется потребность в использовании более бедного фосфатного сырья для производства новых видов удобрений.

Поэтому для создания интенсивной технологии получения концентрированных азотнофосфорных удобрений, удовлетворяющих товарными свойствами  сельского хозяйства, было изучено влияние карбамида на пульпу, полученную разложением фосфоритовой муки при неполной норме азотной кислоты.

Для лабораторных экспериментов использовали бедную высококарбонатную фосфоритовую муку [1] состава (вес. %): 16,38 - Р2О5; 45,93 - СаО; 18,15 - СО2; Норму азотной кислоты брали в количестве от 20 до 80% от стехиометрии на образование монокальцийфосфата и нитрата кальция. Для разложения фосфоритовой муки брали 58,5%-ную HNO3. При взаимодействии такого фосфорита с HNO3 в первую очередь протекает следующая реакция:

СаСО3 + 2HNO3=Са(NO3)2 + СО2 + Н2О                                                          (1)

По мере увелечения нормы кислоты протекает следующая реакция:

2Са5F(PO4)3+14HNO3=3Са(H2РO4)2+7Ca(NO)3+2НF                                       (2)

Разложение происходит за 10-15 мин. без обильного пенообразования. Товарные свойства полученных комплексных удобрений не отвечают требованиям, поставленным перед сельским хозяйством и производством. Одним из рациональных способов улучшения товарных свойств, полученных удобрений является добавление к ним карбамида. Поэтому в полученную пульпу добавили необходимое количество карбамида, содержащего 46% N производимого на АО “Чирчик-Максам”. При этом в пульпе протекает следующая реакция:

Ca(NO3)2+4CO(NH2)2=Ca(NO3)2·4CO(NH2)2                                                    (3)

В результате образуется комплексное удобрение, удовлетворительными товарными свойствами. При добавлении карбамида во-первых, повышается содержание азота в полученных удобрениях, во-вторых карбамид с нитратом кальция образует прочные комплексные соединения с лучшими физическими и товарными свойствами, чем в Ca(NO3)2·4H2O.  Эти данные подтверждаются работой  [2]. Комплексные удобрения, полученные при оптимальных условиях в своем составе содержат 7% P2O5 и 24%N.

Полученный гранулированный карбонитрофос в основном состоит из Са(H2РO4)2, СаHРO4, Ca(NO3)2 и комплексных соединений карбамида, а также активированных фосфоритов.

Использованная литература

1. М.В.Йўлбарсова, С.М. Таджиев “Получение сложных удобрений на основе фосфоритов Центральных Кызылкумов и карбамида”. Узбекский химический журнал, №6 2012 г, с. 38-41

2. Момот О.А. Физико-химические исследования фосфатов, нитрата кальция и продуктов его взаимодействия с компонентами сложных удобрений. Автореферат. дис.. канд. хим. наук. –Ташкент: 1978.-23с.