ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ В СИСТЕМЕ Li2W2O7-BaWO4

Магомедов Р.Р.,

Аспирант

Дагестанский государственный педагогический университет, НИИ общей и неорганической химии, г. Махачкала, Россия.

Современная техника предъявляет высокие требования к используемым металлам. Поэтому разработка технологических процессов получения тугоплавких металлических покрытий, обладающих заданными свойствам, является весьма актуальной проблемой, от решения которой зависит развитие многих областей науки[4].

Из всех существующих тугоплавких металлов вольфрам обладает самой высокой температурой плавления-3800ºС, прочностью и наименьшей скоростью испарения, высокой коррозийной стойкостью в агрессивных средах и незначительным взаимодействием с щелочными металлами при высоких температурах. Эти свойства делают вольфрам и его соединения незаменимым материалом в радиоэлектронной, электровакуумной, ядерной и ракетной технике[2-3].

Цель настоящей работы – экспериментальное изучение фазового комплекса двухкомпонентная система Li2W2O7-BaWO4. Исследования проводили методами визуально- политермического анализа (ВПА) и дифференциального термического анализа (ДТА) на установках в стандартном исполнении [1]. Найденные нонвариантные составы подтверждали методом синхронного термического анализа (СТА).

Система  Li2W2O7-BaWO4, является ограняющей стороной трехкомпонентной системы Li2WO4-Li2W2O7-BaWO4. По результатам термического анализа выявлено, что в ней реализуется эвтектика при 18 мол.% BaWO4 с температурой плавления 780С (табл). Ликвидус системы представлен двумя полями кристаллизации, принадлежащими исходным компонентам (Li2W2O7, BaWO4).

- Таблица. Характеристики НВТ системы Li2W2O7-BaWO4.

| Система | Характеристики НВТ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Состав, мол. % |  | Характер плавления | tпл, С | Твердые фазы |  |
|  | I | III |  |  |  |  |
| - Li2W2O7-BaWO4 | 82 | 18 | Е | 780 | Li2W2O7, BaWO4 |  |

Полученные результаты экспериментального изучения фазовых равновесий в системах Li2W2O7-BaWO4, перспективны для усовершенствования химической и электрохимической технологии получения вольфрама и его покрытий. Результаты термического анализа позволяют сделать вывод о целесообразности использования расплавов изученных систем для химико-термической обработки металлов при 600-780○С, что существенно ниже температур плавления индивидуальных компонентов и предлагаемых в литературе электролитов.

Примечание: автор выражает благодарность д.х.н. проф., заслуженному деятелю наук РФ Гасаналиеву А.М.

Литература

- Егунов В.П. Введение в термический анализ. Самара: ПО «СамВен», 1996. 270 с.

- Титц Т., Уилсон ДЖ. Тугоплавкие металлы и сплавы.-М.Ж Металлургия, 1968-141с.

- Ушаков Б.А., Никитин В.Д., Емельянов И.Я., Основы термоэмиссионного преобразования энергии –М.Ж Атомиздат, 1974-243с.

- Никитина Л.С. Применение вольфрама молибдена и рения- Цветные металлы, 1980, №8,с.61-63.