Влияние добавки алмазов на процесс карбонизации и графитации углеродных материалов

Трофимович М.А., Галигузов А.А.

Аспирант 1 года обучения

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E-mail: faust-arp@yandex.ru

Важной характеристикой всех углеродных прекурсоров является графитируемость – способность приобретать структуру графита при термической обработке. При получении углеродных материалов используются три основных связующих: каменноугольные и нефтяные пеки и синтетические смолы. Каменноугольные и нефтяные пеки являются типичными графитируемыми материалами. Синтетические смолы - неграфитируемые материалы, что связано со сложной пространственной ориентацией ароматических макромолекул при термической обработке. Для увеличения степени графитации применяются различные аддитивы [1].

В настоящей работе был проведен анализ влияния добавок алмазной шихты на процесс карбонизации каменноугольного и нефтяного пека и фенолформальдегидной смолы. При термической обработке алмаз и наноалмаз образуют микрокристаллический графит и графит луковичной структуры, соответственно [2]. Для работы были использованы смеси связующих с алмазной шихтой (d < 6 мкм) в различном соотношении (1, 5 и 10%). Согласно результатам, для нефтяного пека температура начала разложения смещается в сторону больших температур (~ 50°С) при увеличении содержания аддитива. Аналогичный эффект наблюдается для каменноугольного пека, но в меньшей степени. Это исключает эффект влияния аддитива в качестве центров испарения легких фракций пека. При содержании аддитива 10% для нефтяного пека процесс разложения двустадийный, и температура разложения, соответствующая испарению легкой фракции, смещается в сторону меньших температур. Для нефтяного пека при содержании аддитива 1 и 5% процесс разложения одностадийный. Для каменноугольного пека температура окончания разложения смещается в сторону меньших температур (~40°С), процесс разложения одностадийный. Для фенолформальдегидной смолы наблюдаются те же эффекты, но проявляются они в меньшей степени, процесс разложения - трехстадийный. Согласно ДСК-анализу, для каменноугольного и нефтяного пеков наблюдается эндотермический эффект, который увеличивается с увеличением содержания аддитива. Для фенолформальдегидной смолы при добавлении аддитива термических эффектов не наблюдается.

Согласно [1], псевдоморфные кристаллы, которые образуются при разложении карбидов металлов, выступают в роли центров роста графитовой структуры. На основании этого сделано предположение, что в процессе графитации вокруг частиц алмазов растет графитовая структура, что приводит к увеличению степени графитации.

Литература

1. Mochida, I., Yoon, S., Qiao, W. Catalysts in syntheses of carbon and carbon precursors // J. Braz. Chem. Soc. 2006, №17(6). p. 1059-1073.

2. Qian, J., Pantea, C., Huang, J., Zerda, T.W., Zhao, Y. Graphitization of diamond powders of different sizes at high pressure-high temperature // Carbon. 2004, №42. p. 2691-2697.