Получение магнитных наночастиц на поверхности графена

Соловьева А.Ю., Иони Ю.В.

Аспирант, научный сотрудник

Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, Москва, Россия

solov5565@rambler.ru

Графен, новый углеродный материал, толщиной в один атом, привлекает внимание исследователей из-за многих уникальных физических, химических и механических свойств [1]: механической прочности, значительной теплопроводности, большой подвижности электронов и высокой удельной площади поверхности. В связи с этим, композиционные материалы на основе графена могут найти применение как, например, носители катализаторов, конденсаторы, в электронных устройствах, и даже в биотехнологии. В последнее время один из наиболее популярных способов получения графена – это химическое восстановление оксида графита, слоистый соединение, которое может быть легко расщеплено в виде отдельных листов в подходящем растворителе. [2]

С другой стороны, магнитные наночастицы привлекают все больший интерес в последние годы. Недавние исследования систем на основе магнитных наночастиц были посвящены их применению в магнитных запоминающих устройствах, биомедицинской инженерии, магниторазделению, доставке лекарств и других [3]

В настоящее время хорошо известно, что наночастицы металлов могут быть нанесены на графеновые листы, что приводит к получению новых функциональных композиционных материалов, сочетающих как свойства графена, так и наночастиц [4]. Данная работа посвящена получению магнитных наночастиц (Fe3O4, Ni, Co) на поверхности графена с помощью нового, легкого и одностадийного метода.

Наночастицы на поверхность оксида графена наносили по следующей методике: оксид графена диспергировали в изопропаноле при помощи УЗ, затем в полученную дисперсию добавляли соответствующую соль (Fe2+, Co2+, Ni2+). Полученную систему помещали в кварцевую пробирку в стальной автоклав и выдерживали при 280ºС 18 часов. Переход в сверхкритическое состояние проводился одновременно при повышении температуры и рабочего давления в автоклаве (~54 атм). Полученный осадок черного цвета промывали смесью изопропанола и ацетона, центрифугировали (6000 об\мин, 10 мин) и сушили на воздухе. Полученный материал реагировал на прикладываемое внешнее магнитное поле. Все образцы были исследованы при помощи просвечивающей электронной микроскопии, рентгенофазового анализа и метода индуктивно связанной плазмы; также проводили исследования магнитных свойств. Согласно полученным данным, под действием сверхкритического изопропанола происходит образование наночастиц магнетита, кобальта или никеля на поверхности графена, при этом средний размер полученных наночастиц составляет ~20нм.

Таким образом, был разработан оригинальный одностадийный метод нанесения наночастиц, обладающих магнитными свойствами, на поверхность листов графена.

Литература

- Geim A.K., Novoselov K.S. The rise of graphene // Nature Mater. 2007. V. 6. p. 183-191.

- Poh H.L., Sanek F., Ambrosi A., etc. Graphenes prepared by Staudenmaier, Hofmann and Hummers methods with consequent thermal exfoliation exhibit very different electrochemical properties // Nanoscale. 2012. V.4. p. 3515-3522.

- Lu A.-H., Salabas E.L., Schut F. Magnetic Nanoparticles: Synthesis, Protection, Functionalization, and Application // Angew. Chem. Int. Ed. 2007. V. 46. P. 1222 – 1244.

- Иони Ю.В., Любимов С.Е., Даванков В.А., Губин С.П. Использование наночастиц палладия на оксиде графена в реакции Мизороки–Хека // Журн. Неорг. Хим. 2013. Т.58. № 4. С. 451.