НОВЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ ИОДИДЫ ВИСМУТА(III): 
СИНТЕЗ, СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА

Еловик Н.А.

студентка

Химический факультет Московского государственного университета

имени М.В. Ломоносова, 119992, Москва, Россия,

e-mail yelovickna@inorg.chem.msu.ru

Уже довольно долгое время внимание многих исследователей направлено на поиск веществ, обладающих фотогальваническими свойствами для создания солнечных ячеек. Существуют различные классы соединений, обладающих такими свойствами. В частности, в настоящее время активно исследуются неорганические соединения со структурой перовскита: CsSnI3 [1] и гибридные перовскиты, такие как CH3NH3PbI3 [2], обладающие эффективностью преобразования солнечного света в электроэнергию на уровне 14%. Основная проблема этих соединений заключается в трудности получения материала с заданными свойствами, сложности в эксплуатации, а также в токсичности в случае соединений свинца.

Целью нашей работы является поиск новых комплексных галогенидов, потенциально обладающих фотогальваническими свойствами. В качестве объекта исследования выбраны системы на основе BiI3. В литературе практически нет сведений о комплексных иодидах висмута(III), кроме подробно исследованного Cs3Bi2I9 [3].

Для поиска новых фаз нами использованы стандартный ампульный и растворный методы синтеза. В качестве катионов были использованы катионы щелочных M+ (включая катион NH4+) и  щелочноземельных M2+ металлов. В результате синтезов удалось получить около 10 новых соединений, индивидуальность которых подтверждена данными РФА и EDX. Для 7 соединений (Na4Bi2I10·14H2O [4], K16Bi8I40(I2)0.5·20H2O, KBiI4·H2O, MgBi2I8·8H2O, (NH4)7Bi3I16(I2)0.5·4.5H2O, Rb3Bi2I9, Rb5Bi1.64I9.92(I2)0.59·2.5H2O) установлена кристаллическая структура. Основой структуры этих соединений являются октаэдры {BiI6}, которые в зависимости от катиона металла могут быть изолированными, соединенными попарно через вершины или ребра или же образовывать анионные цепи или слои.

Особенностью некоторых соединений, полученных растворным методом, является вхождение I2 в структуру с образованием полииодидов.  Наличие I2 подтверждается пиками в области 106-115 см-1 в спектрах комбинационного рассеяния, что, в соответствии с литературными данными, отвечает колебаниям по связи I-I [5].

Литература

- Chung I., Song J.H., Im J., Androulakis J., Malliakas C.D., Li H., Freeman A.J., Kenney J.T., Kanatzidis M.G. // J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 8579-8587.

- Mosconi E., Quarti C., Ivanovska T., Ruani G., De Angelis F. // Phys. Chem. Chem. Phys.  2014, 16, 16137-16144.

- Lindqvist O., Johansson G., Sandberg F., Norin T. // Acta Chem. Scand. 1968, 22, 2943-2952.

- Lindsjö М., Fischer A., Kloo L. // Z. Anorg. Allg. Chem. 2005, 631, 1497-1501.

- Svensson P.H., Kloo L. // Chem. Rev. 2003, 103(5), 1649-1684.