Получение и свойства коллоидных квантовых точек CdSe, легированных галогенидами серебра

Котин Павел Александрович

Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия
E–mail: pafnutiyska@mail.ru

К настоящему времени методики синтеза наночастиц на основе CdSe хорошо отработаны, исследованы процессы роста с применением различных стабилизирующих агентов, что позволяет использовать их в качестве модельной системы при фундаментальных исследованиях легирования наночастиц. Особенность рассматриваемой системы связана с большой удельной площадью поверхности частиц, поэтому контроль размера и формы является очень важной задачей. Модификация свойств посредством легирования позволяет кардинальным образом изменить свойства, а также обеспечить необходимую окислительно-восстановительную и фото-стабильность.

В нашей работе хлорид, бромид и иодид серебра переводились в раствор дифенилового эфира в результате добавления три-н-октилфосфина (ТОФ), в случае фторида серебра растворение проходило без присутствия ТОФ. В результате легирования были получены частицы, обладающие высоким содержанием серебра в частицах (до 40%), спустя сутки содержание серебра падало до порядка 1%, из золя при этом выпадал осадок селенида серебра. Нестабильность частиц может быть связана с гетеровалентностью и большим ионным радиусом Ag+ по отношению к Cd2+. Выход серебра сопровождался изменением спектров люминесценции. При этом происходил рост квантового выхода частиц, что, вероятно, связано с  хемосорбцией серебра к поверхностным оборванным связям селена и, тем самым, уменьшением количества ловушек пары электро-дырка. Образцы помимо экситонной полосы на спектрах фотолюминесценции имели широкую полосу в длинноволновой части спектра, доходящую до 1,4 мкм для образцов, легированных хлоридом серебра. Такая особенность делает объекты чрезвычайно интересными. В литературе подобных результатов для наночастиц CdSe не найдено.

Использование галогенидов в качестве противоионов в прекурсоре серебра привело к росту анизотропных частиц (палочек, уголков, триподов и тетраподов). Контроль за количеством добавленной примеси позволил получить частицы определённого размера. Со временем анизотропные частицы превращались в сферические, что должно быть связано с Оствальдским созреванием. Избыточное количество хлорида серебра в синтезе действовало аналогично длительному хранению, приводя к получению сферических частиц. Важным доказательством в пользу выводов о изменении формы служит изменение полиморфной модификации CdSe. Олеатная методика, которая была использована в работе, позволила получить сферические квантовые точки CdSe сфалеритной структуры. При получении анизотропных частиц ножки имели вюрцитную структуру, это связанно с преимущественным ростом грани {111} сфалеритного ядра. Рентгенофазовый анализ сферических частиц, полученных с избыточным количеством прекурсора, показал наличие обоих фаз.

Работа выполнена при поддержке РФФИ грант № 12-03-00933а.