Синтез и люминесцентные свойства наночастиц LaxEu1-xF3, модифицированных органическими лигандами

Худолеева Владислава Юрьевна

студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: vladislava.kh@list.ru

Наноразмерные люминесцирующие материалы привлекают огромное внимание из-за возможности их использования в качестве биометок в медицинской диагностике. Особое место среди них занимают соединения лантанидов, обладающие уникальными оптическими свойствами, в том числе большие времена жизни возбужденного состояния и большой стоксов сдвиг.

Фториды лантанидов удовлетворяет требованиям нетоксичности, обладает низкой стоимостью и могут быть легко получены в форме наночастиц с узким распределением по размеру. Однако фториды лантанидов, в том числе и EuF3, имеют низкую интенсивность люминесценции из-за низкого коэффициента молярной экстинкции, а также концентрационного гашения люминесценции.

Цель данной работы - повышение интенсивности люминесценции частиц на основе фторида европия, поверхностно модифицированных органическими лигандами, в качестве которых были выбраны терефталат- и нафтилдикарбоксилат-анионы.

В работе объединяются несколько подходов для увеличения интенсивности люминесценции: уменьшение концентрации люминесцирующего иона путем разбавления нелюминесцирующим LaF3 и использование органического лиганда-антенны. Кроме того, оптимизация условий синтеза показала, что замена в качестве растворителя воды на спирт приводит к увеличению выхода реакции.

Была получена серия твердых растворов состава LaxEu1-xF3. Диаметр кристаллитов, рассчитанный различными методами, составил около 25 нм.  Модифицирование поверхности с использованием нафтилдикарбоксилат-аниона (nda2-) увеличивает интенсивность люминесценции частиц в 100 раз. Показано, что для модифицированных частиц на кривой зависимости интенсивности люминесценции от состава наблюдается максимум, положение которого совпадает с таковым для фторидов европия и приходится на состав, соответствующий 30 мол. % Eu. Сделано предположение, что характер кривой интенсивности люминесценции не зависит от лиганда-антенны, а зависит только от используемого неорганического материала, и положение максимума соответствует доле европия, обеспечивающей достаточно малое расстояния между люминесцирующими ионами.