Влияние структуры поверхности на реакционную способность теллурида германия.

Фролов Александр Сергеевич
Студент
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия
E-mail: frol.95@inbox.ru

Теллурид германия – материал, обладающий свойствами полупроводника и термоэлектрика, благодаря чему он используется для элементов памяти в вычислительной технике, фотоприемников, лазеров и термоэлектрических преобразователей энергии. Вышеперечисленные свойства, а так же длительность эксплуатации напрямую коррелируют с реакционной способностью материала, в частности в процессах окисления.

Для теллурида германия характерен полиморфизм. Высокотемпературная кубическая структура при охлаждении искажается, переходя в ромбоэдрическую α- модификацию. Переход носит мартенситный характер, в результате чего кристалл разбивается на домены. Было приготовлено два образца α-GeTe с различной доменной структурой, которые затем были исследованы методами электронной микроскопии и рентгенофотоэлектронной спектроскопии. Затем оба образца скалывали в сверхвысоком вакууме и подвергали окислению под действием кислорода и in situ проводилась регистрация фотоэлектронных спектров.

По данным рентгеновской и электронной дифракция, а также растровой и просвечивающей электронной микроскопии найдено, что образцы  действительно представляют собой α-модификацию GeTe, но обладающие различной доменной структурой. При этом скол кристалла происходит вдоль плоскостей спайности и приводит к различной стехиометрии поверхности двух образцов. Окисление под действием кислорода с одновременным РФЭС – анализом показало, что образцы обладают существенно различной реакционной способностью. Результаты исследования позволяют предположить, что реакционная способность напрямую коррелирует с содержанием германия на поверхности, что подтверждается известными данными квантово-химического моделирования [1].

[1] Volker L. Deringer, Richard Dronskowski Ab initio study of molecular and atomic oxygen on GeTe(111) surfaces JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 116, 173703 (2014)