Синтез молибдатов висмута Bi13Mo5O34±δ , допированных ванадием, цирконием и танталом, их строение и свойства

Еремина К.С., Михайловская З.А.

Магистрант, научный сотрудник, к.х.н.

Уральский Федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Институт естественных наук, химический факультет, Екатеринбург, Россия

e-mail: eremina209@mail.ru

В настоящее время кислородно-ионные проводники являются объектом активных исследований, т.к. они могут применяться в качестве газоразрядных мембран, кислородных сенсоров и сепараторов, каталитических устройств и топливных элементов. Молибдаты висмута Bi13Mo5O34±δ и твердые растворы на их основе, содержащие в структуре колончатые фрагменты [Bi13O14]n8n+, тетраэдры MoO4 и изолированные ионы Вi, обладают кислородно-ионной проводимостью, причем перенос заряда в структуре осуществляется анизотропно, вдоль колонок.

Цель данной работы - исследование возможности получения и анализ свойств замещенных ванадием, цирконием, танталом молибдатов висмута с общими формулами Bi13Mo5-xVxO34 (х=0.05; 0.1 – 1), Bi13Mo5-xZrxO34 (х=0.05; 0.1 – 0.5), Bi13Mo5-xTaxO34±δ (х=0.05; 0.1 – 0.5), установление специфики данных соединений.

Образцы синтезированы по стандартной керамической технологии. B качестве исходных веществ были использованы следующие оксиды: Bi2O3, MoO3, ZrO2, V2O5, Ta2O5. Исходные оксиды были взяты в стехиометрических соотношениях. Фазовый состав контролировали методом РФА. Установлены области гомогенности твердых растворов замещения и границы существования полиморфных модификаций. Рассчитаны параметры элементарной ячейки. Морфология порошков и брикетов исследована с помощью сканирующей электронной микроскопии.

Электропроводность твердых растворов изучена методом импедансной спектроскопии. По результатам импедансных измерений построены температурные и концентрационные зависимости проводимости (рис.1). Выявлены составы, обладающие максимальной электропроводностью.

Рис.1 Температурные зависимости электропроводности Bi13Mo5-xZrxO34±δ (слева) и Bi13Mo5-xVxO34±δ (справа).

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 14-03-92605