Синтез стерически затрудненных кремнийсодержащих трициклононенов по реакции [2σ+2σ+2π]-циклоприсоединения

Чапала Павел Петрович1, Лахтин Валентин Георгиевич2, Генаев Александр Михайлович3, Финкельштейн Евгений Шмерович1

Аспирант

1ИНХС РАН, Москва, Россия

2ГНИИХТЭОС, Москва, Россия

3НИОХ СО РАН, Новосибирск, Россия

E-mail: chapala@ips.ac.ru

Ранее на примере производных политрициклононенов было показано, что газопроницаемость полимерных материалов существенно зависит от числа Me3Si-групп и их локализации [1]. Для этого были разработаны методики синтеза различных трициклононенов, содержащих до двух триметилсилильных групп в звене, связанных непосредственно с углеводородным скелетом. В связи с этим представлялось актуальным разработать методы синтеза мономеров данного типа, содержащих более 2 Me3Si-групп.

Для получения трициклононенов с тремя кремнийсодержащими группами использовалась реакция термической конденсации [2σ+2σ+2π]-циклоприсоединения винилсиланхлоридов различного строения к квадрициклану (схема 1).

Схема 1.

В результате данной работы была исследована активность серии алкенов в этой реакции и на основании экспериментальных данных был построен ряд активности исходных олефинов в исследуемой реакции. Полученный ряд активности изученных алкенов хорошо согласуется с теоретическими расчетами, полученными с использованием метода DFT. Все циклоаддукты были выделены в индивидуальном виде с хорошими выходами.

Для изучения возможности получения производных трициклононена, содержащих четыре кремниевых заместителя, были выполнены квантовохимические расчеты. Оказалось, что протекание данной реакции невозможно. Для подтверждения гипотезы был синтезирован соответствующий исходный олефин (схема 2).

Схема 2.

Изучение реакции кондесации тетракис(трихлорсилил)этилена с квадрицикланом подтвердило теоретические исследования: действительно, исследуемый алкен не вступал в реакцию конденсации как при комнатной температуре, так и при нагревании (95оС) в отличие от трис-замещенного.

Таким образом, в настоящей работе систематически исследовано влияние кремнийсодержащих заместителей в исходных алкенах на их активность в реакции [2σ+2σ+2π]-циклоприсоединения к квадрициклану, что позволило получить трициклононены с тремя кремниевыми группами.

Благодарности

Работа выполнена финансовой поддержке Российского Научного Фонда (проект №14-19-01362).

Литература

- Финкельштейн Е.Ш. и др. // Усп. хим. 2011, Том 80, №4, с. 362-383