Получение эфиров селенистой кислоты

Потапкина Анна Алексеевна

Инженер

Карагандинский государственный технический университет,

горный институт, Караганда, Казахстан

E-mail: anya_93_11@mail.ru

В патенте [1] был описан способ получения эфиров селенистой кислоты взаимодействием селенистой кислоты с низшими спиртами (С1-С6), используемые для получения селена высокой чистоты.

Нами был изучен  изложенный способ и усовершенствован как в условиях конвекционного нагрева, так и в условиях микроволновой активации.

В условиях конвекционного нагрева при проведении первых опытов было замечено окрашивание раствора в процессе реакции от зеленого до желтого цвета. Причина была в образовании мелкого дисперсного селена окрашивающего реакционную смесь, это приводило к снижению выхода диалкилселенита. В патенте упомянуто, что ими не был получен прозрачный эфир. В процессе исследования было замечено, при увеличение количества бензола, не происходит окрашивание смеси и образуется прозрачная жидкость.

С применением ортогонального центрального композиционного планирования эксперимента, были найдены оптимальные условия синтеза бутилового эфира селенистой кислоты. Осуществлено химическое восстановление бутилового эфира селенистой кислоты до высокочистого селена. В качестве восстановителя был выбран сульфат гидразина. В кислой среде коагуляция селена происходит лучше, чем в щелочной среде. Восстановление происходит по следующей реакции:

Подлинность синтезированных веществ была подтверждена ЯМР-1Н и ЯМР-13С спектроскопией, рентгено-флуорисцентным анализом и результатами электронной микроскопии.

Исследования  выполнены в рамках гранта МОН РК «Разработка новых экологически дружественных, экономически рентабельных методов синтеза промышленно востребованных органических соединений в условиях микроволнового облучения» 2013-2014 гг., научный руководитель – д.х.н. Хрусталев Д.П.

Литература

- Пат. 4548800 USA.  Process for selenium purification/ Santokh S. Badesha, Thomas W. Smith.; опубл. 22.10.85-2с.