СИНТЕЗ МЕТИЛОВЫХ ЭФИРОВ 4-ГИДРОКСИФЕНИЛ ЦИКЛОГЕКСАН КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ

М.В.Нагиева

Филиал МГУ им. М.В.Ломоносова в. г.Баку

Е-mail:mehri.nagieva@mail.ru

Алкилфенолы и его производные уже в течение многих лет находятся в центре внимания исследователей. Они являются антиоксидантом  полиолефинов, каучуков, а также исходным сырьем для синтеза высокоэффективных присадок к маслам и топливам.

В данной работе приведены результаты изучения реакции взаимо-действия фенола с метиловым эфиром 4-гидроксифенил циклогексен-карбоновых кислот в присутствии катализатора катионита  КУ-2.

Реакция циклоалкилирования фенола метиловым эфиром циклогексен-карбоновых кислот осуществляют на лабораторной установке периоди- ческого действия.

С целью нахождения оптимальных условий реакции циклоалкилиро-вания фенола исследованы влияние  температуры, продолжительности реакции, мольного  соотношения  фенола к эфиру и количество катализатора

на выход и селективность целевых продуктов. Температуру реакции исследовали в интервале 80-140°C продолжительностью 3-6 ч., при  мольном соотношении фенола к эфиру от 2:1 до 1:2 моль /моль, и количестве катализатора  5-20% на взятый фенол.

Варьированием условий реакции циклоалкилирования фенола в присутствии катализатора КУ-2 в Н-форме метиловым эфиром циклогексен-карбоновой кислоты найдены оптимальные условия : температура реакции 120-130°C, время 4-5 ч., мольное соотношение фенола к эфиру 1:2моль /моль, и количествао катализатора 10% на взятый фенол. При этих условиях выход целевого продукта – метиловых эфиров 4-гидроксифенил циклогексан-карбоновых кислот составляет 64.3-67.6%  от теории на взятый фенол, а селективность – 86.0-88.7%  по целевому продукту.

Химические структуры эфиров подтверждены данными элементного анализа,  методами  ИК- и  ПМР- спектроскопии.

Метиловый эфир 4-гидроксифенил циклогексанкарбоновой кислоты (I) имеет следующие физико-химические показатели: темп. кипения 166-168°C при 5 мм рт.ст.; nд20 1.4920; ρ440 1.0040; мол. масса 234; элементный состав :  расч.  С-71.7% ;  Н-7.6%;  факт. С-71.3%;  Н-7.4%, а метиловый эфир                      4-гидрокси-фенил  1-метилциклогексан карбоновой кислоты (II) имел темп. кипения 175-177°C при 5 мм.рт.ст.; nд20 1.5338; ρ440 1.0338; мол. масса 248; С-72.5%(72.0%) ;    Н-8.0%(8.2%).