Региоселективный синтез несимметричных диалкильных производных дифторгомофуллерена С60CF2

Кудрявцев Д.Н.
студент
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, 
Ленинские горы, д. 1, стр. 3, ГСП-1, 119991, Москва, Российская Федерация
E-mail: coffee.com@yandex.ru

Одной наиболее перспективных областей применения производных фуллеренов считается органическая фотовольтаика. На данный момент наиболее эффективные органические солнечные батареи были сконструированы на основе производных фуллеренов, к примеру, метилового эфира фенил-С61-бутановой кислоты (PCBM) [1].

Отдельный интерес для органической фотовольтаики представляют фуллероиды – производные фуллеренов со структурно-модифицированным углеродным каркасом. Внедрение отдельных атомов или атомных группировок в фуллереновый каркас позволяет настраивать электронные свойства молекулы без разрушения сопряженной π-системы, что крайне важно для сохранения высокой подвижности носителей заряда. Примером таких соединений являются дифторметиленовые производные фуллеренов, впервые полученные в 2007 году [2]. Однако низкая их растворимость затрудняет их использование в фотовольтаических ячейках с объемным гетеропереходом.

Недавно было показано, что гидрирование фуллероида C60(CF2) идет региоселективно по атомам углерода, несущим мостиковую группу CF2 с образованием C60(CF2)H2 [3]. Благодаря высокой С–H кислотности C60(CF2)H2, его обработка основанием в инертной атмосфере позволяет получить дианион C60(CF2)2–, который может быть алкилирован в реакциях с активированными алкилгалогенидами. Перспективными соединениями для создания фотовольтаических ячеек являются несимметричные диалкильные производные, в которых один заместитель обеспечивает лучший интерфейс молекул фуллерена к донорной полимерной матрице, а другой – к прозрачному неорганическому электроду.

В настоящей работе предложен метод синтеза несимметричных диалкильных производных C60(CF2)R'R'' на примере соединения состава C60(CF2)[CH2CO2Et]{CH2Ph}. Фуллероид C60(CF2), полученный по реакции C60 c генерируемым in situ дифторкарбеном (термолиз CF2ClCOONa), был восстановлен до гидрида C60(CF2)H2 обработкой Zn/Cu-парой в толуол/водной среде. После депротонирования до дианиона C60(CF2)2–, обработки одним эквивалентом BrCH2CO2Et и последующего протонирования было синтезировано моноалкильное производное C60(CF2)(CH2CO2Et)H (1).  После депротонирования соединения 1 и обработки избытком PhCH2Br был получен C60(CF2)(CH2CO2Et)(CH2Ph) (2). Было установлено, что различные относительные скорости алкилирования дианиона С60(CF2)2– по первой и второй ступени позволяют получать несимметричные диалкильные производные не только указанным выше способом (т.е. постадийно), но и в одну стадию последовательным добавлением различных количеств алкилгалогенидов.

Литература

- Hummelen J. C. et al. Preparation and characterization of fulleroid and methanofullerene derivatives //J. Org. Chem. – 1995. – Т. 60. – №. 3. – С. 532-538.

- Pimenova A. S. et al. Preparation and structures of [6, 6]-open difluoromethylene [60] fullerenes: C60(CF2) and C60(CF2)2 //Dalton T. – 2007. – №. 45. – С. 5322-5328.

- Goryunkov A. A. et al. Electrochemical, ESR and theoretical studies of [6, 6]-opened C60(CF2), cis-2-C60(CF2)2 and their anions //Dalton T. – 2008. – №. 48. – С. 6886-6893.