Экстракция Ce3+, Nd3+, Tb3+, Y3+ новыми арилсодержащими фосфорорганическими лигандами

Сеник Н.Н.(1), Митрофанов А.А.(1), Будылин Г.С. (2), Захарченко О.А.(2) Егорова Б.В. (1)

аспирантка, аспирант, аспирант, студент, аспирантка

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет(1), физический факультет(2), Москва, Россия

E-mail: nadezdasenik@mail.ru

Выделение редкоземельных металлов (РЗМ) в индивидуальном виде имеет важный практический интерес, поскольку они обладают уникальными физическими свойствами. Основным промышленным методом разделения РЗМ является жидкость-жидкостная экстракция фосфорорганическими соединениями. Ввиду невысокой селективности промышленных экстрагентов, поиск новых селективных и эффективных лигандов остается актуальным.

В данной работе были рассмотрены некоторые арилсодержащие фосфорные и фосфоновые кислоты. Известно, что экстракция соединениями такого рода происходит за счёт образования связей между катионом металла и атомами кислорода при фосфоре. Влияние заместителей при атоме фосфора на экстракционную способность было оценено с помощью расчета зарядов на атомах кислорода лигандов методом квантово-химического моделирования. Параметры расчета: уровень теории DFT, функционал B3LYP, базис 6-311+G*. Экстракционную способность проверяли для катионов Ce3+, Nd3+, Tb3+ и Y3+.

Эксперимент представлял собой экстракцию из азотнокислых растворов нитратов РЗМ с постоянной ионной силой в растворы лигандов в толуоле. Измерение концентраций катионов металлов проводилось методами жидкостно-сцинтилляционной спектрометрии (90Y), гамма-спектрометрии (144Ce), спектрофотометрии (Nd) и флуориметрии (Tb).

Для определения стехиометрии образующихся комплексов и констант экстракции были построены зависимости коэффициента распределения от pH и концентрации лиганда, тангенс угла наклона которых указывает на стехиометрию образующегося соединения:

Было показано образование комплексов следующей стехиометрии:  и  для разных лигандов и рассчитаны константы экстракции.

При нормировке на количество присоединенного к металлу лиганда в каждом конкретном случае, полученные значения условных констант экстракций для разных катионов коррелируют с теорией Пирсона, и закономерно повышаются с увеличением рассчитанного заряда на кислороде (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость Lg(Kex/n) от суммарного

заряда на атомах кислорода лигандов.