Выделение 210Pb из выдержанных радиевых источников

Буткалюк И.Л., Буткалюк П.С.

Н.с.

Акционерное Общество "Государственный научный центр научно-исследовательский институт атомных реакторов",

Димитровград-10, Ульяновской обл., Россия

E-mail: orip@niiar.ru

Радионуклид 210Pb – является мягким бета-излучателем с периодом полураспада 22,3 года и максимальной энергией 63 кэВ. Являясь самым тяжелым из долгоживущих нуклидов среди элементов до радия, он представляет определенный интерес для экспериментальной ядерной физики. Один из способов получения 210Pb  - отделение  от препаратов, содержащих 226Ra, выдержанных достаточно длительное время. Целью данной работы была разработка методики выделения 210Pb из выдержанных радиевых источников, получение экспериментальных образцов 210Pb и определение их характеристик.

Для выделения свинца использовали метод экстракционно-распределительной хроматографии с использованием сорбента Sr-resin. Сорбцию проводили из 7 М HNO3, промывку 1 М и 0,1 М HNO3, элюировали свинец раствором цитрата аммония с концентрацией 0,05 моль/л.

Для получения экспериментальных образцов 210Pb был использован 226Ra, находящийся в закрытых радиевых источниках гамма-излучения в оболочках из платины. Было выделено два экспериментальных образца 210Pb из источников, с содержанием 226Ra 18 мг и 74 мг.

Согласно полученным экспериментальным данным, присутствие значительных количеств солей платины не влияет на процесс выделения свинца с использованием сорбента Sr-resin. Коэффициент очистки свинца, как от радия, так и от бария, превышал значение 6·103.

Полученные образцы 210Pb проанализировали методами атомно-эмиссионного, масс-спектрального, гамма-спектрометрического и жидкостно- сцинтилляционного анализа. Согласно данным масс-спектрального анализа было вычислено, что радиевые источники содержат примеси свинца природного изотопного состава. С учетом вклада природного свинца в изотопный состав препаратов, полученных из 18 мг и из 74 мг Ra, соотношение 210Pb:206Pb на момент выделения составляет ~1,22 и ~0,96, что соответствует выдержке радиевых источников в течение 40  и 50 лет соответственно.