Сорбционная иммобилизация нанокомпозита Ag/AgCl на кремниевых подложках

Тепанов А.А.1, Жеребин П.М., Климов А.И.

1аспирант

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова»,

Химический факультет, Москва, Россия

atepanov@inbox.ru

Композитные частицы, содержащие металлическое серебро и галогенид серебра, являются перспективными фотокатализаторами деструкции органических соединений и по эффективности превосходят допированный оксид титана (P. Wang, 2008; P. Wang, 2009). Предложенные в литературе методы синтеза позволяют получать только достаточно крупные композитные частицы Ag/AgCl с размером более одного микрона. Дисперсии таких частиц легко коагулируют, что существенно затрудняет использование этих коллоидов в промышленности. Кроме того, такие материалы могут найти применение для создания SERS-подложек. В связи с этим, актуальной задачей по-прежнему остается поиск методов получения агрегативно устойчивых дисперсий композитных частиц Ag/AgHal, а также методов их иммобилизации на поверхности.

В работе были использованы агрегативно устойчивые водные дисперсии наночастиц композита Ag/AgCl, стабилизированные амфотерными ПАВ класса алкилполикарбоксиаминов, и изучены закономерности адсорбционной иммобилизации наночастиц композита на NH2-модифицированной поверхности кремния Si <100>. Использованный нанокомпозит состоит из сферических наночастиц хлорида серебра диаметром 50-70 нм, в которые вкраплены более мелкие – 1-10 нм – включения металлического серебра.

Обработка NH2-модифицированной поверхности кремния водной дисперсией Ag/AgCl не позволяет получить плотный слой наночастиц – степень заполнения поверхности подложки нанокомпозитом составляет около 4%.

Было показано, что введение 0,1 М KCl в дисперсию Ag/AgCl перед проведением сорбции позволяет уменьшить агрегативную устойчивость золя, и, как следствие, практически полностью покрыть поверхность кремния слоем частиц Ag/AgCl. Иммобилизация в присутствии KCl сопровождается выраженной перекристаллизацией хлорида серебра за счет увеличения его растворимости в присутствии хлорид-ионов. Это приводит к укрупнению частиц – средний размер увеличивается до 200 нм – и к формированию ограненных кубических кристаллов AgCl. При дополнительной ультразвуковой обработке форма частиц AgCl остается сферической, при этом средний размер частиц также увеличивается до 200 нм. Как при применении ультразвука, так и без него степень заполнения поверхности частицами нанокомпозита превышает 99%, при этом полислои наночастиц практически не образуются.

Литература

1. P. Wang, B. Huang, X. Qin, X. Zhang, Y. Dai, J. Wei, M.-H. Whangbo. Ag@AgCl: A highly efficient and stable photocatalyst active under visible light. // Angew. Chem. Int. Ed. 2008. V. 47. P. 7931-7933. DOI: 10.1002/anie.200802483.

2. P. Wang, B. Huang, X. Zhang, X. Qin, H. Jin, Y. Dai, Z. Wang, J. Wei, J. Zhan, S. Wang, J. Wang, M.-H. Whangbo. Highly efficient visible-light plasmonic photocatalyst Ag@AgBr. // Chem. Eur. J. 2009. V. 15. P. 1821-1824. DOI: 10.1002/chem.200802327.