Закономерности отверждения эпоксидных систем в присутствии полиэфиримида по данным диэлектрической спектроскопии

Родин Дмитрий Львович1

1сотрудник

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия

E-mail: robinhood89@yandex.ru

Изучение процессов отверждения эпоксидных систем способствует развитию технологии композиционных материалов. Важнейшими технологическими параметрами при этом являются временные характеристики гелирования этих систем и их застекловывания. Метод диэлектрической спектроскопии позволяет не только оценить указанные времена, но и определять степень конверсии системы по мере протекания реакции.

Одним из подходов по улучшению механических свойств эпоксидных систем является введение термопластичного модификатора, в частности, полиэфиримида (ПЭИ). В данной работе было исследовано влияние ПЭИ на процессы отверждения эпоксидной системы на основе тетраглицидилдиаминодифенилметана (ТГДДМ) и различных аминных отвердителей -  4,4’-диаминодифенилсульфона (4,4’-ДДС), 3,3’-диаминодифенилсульфон (3,3’-ДДС), метилен бис(2- изопропил – 6-метиланилин) (МДЕА), метилен бис(2- изопропил – 6-метиланилин) (МИПА). Для указанных составов были исследованы характеристики релаксационных процессов полимеризации, определены электропроводность, диэлектрическая проницаемость, время гелирования и стеклования.

Установлено, что строение отвердителя значительно влияет на процессы фазового разделение в таких системах. При отверждении при 180°С фазовое разделение быстрее всего наступает для состава на основе 3,3’-ДДС, а для составов на основе МИПА и МДЕА требуется вдвое больший интервал времени отверждения. Интересно, что при близости строения отвердителей МИПА и МДЕА наблюдается значительная разница в степенях конверсии, при которых происходит фазовое разделение (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость степени конверсии, при которой наблюдается фазовое разделение, от содержания по массе модификатора ПЭИ для эпоксидных систем на основе ТГДДМ и отвердителей МИПА(□), МДЕА(■), 4,4-ДАДФС(◊) по данным диэлектрической спектроскопии

С учетом данных диэлектрической спектроскопии проведен сравнительный анализ физико-химических параметров отверждающихся эпоксидных составов. Показано, что изученные отвердители располагаются в порядке возрастания их активности в процессе отверждения как:  МДЕА ≈ МИПА< 4,4’-ДДС<3,3’-ДДС.