Композиционные материалы на основе гетерогенной катионообменной мембраны RALEX© и гидратированного оксида циркония
Голубенко Д.В., Караванова Ю.А.
студент
Институт Общей и Неорганической Химии имени Н.С. Курнакова РАН, Москва, Россия
E–mail: xpman2009@yandex.ru

В последние годы активно ведется поиск альтернативных возобновляемых источников энергии. Значительное внимание  учёных привлекают способы получения энергии на основе процесса смешения растворов с различной солёностью, например морская и речная вода в местах впадения рек в моря [1,2]. Одним из самых многообещающих среди подобных способов является обратный электродиализ (ОЭД), суть которого состоит в транспорте положительно и отрицательно заряженных ионов через селективные ионообменные мембраны. Ключевым компонентом для ОЭД является дешёвая, но качественная ионообменная мембрана. Промышленно доступные мембраны не в полной мере удовлетворяют всем потребностям ОЭД [3]. Для решения этой и других подобных задач хорошо зарекомендовали себя композиционные мембраны, получаемые модификацией промышленно доступных полимерных ионообменных мембран внедрением неорганических компонентов. Так, подобная модификация ионообменных мембран может привести к улучшению определяющих для ОДЭ свойств ионообменных мембран: селективности tapp и ионного сопротивления R [4].

В данной работе описана модификация гетерогенной катионообменной мембраны RALEX© гидратированным оксидом циркония ZrO2 методом (in situ), заключающимся в синтезе частиц допанта в поре уже готовой мембраны из различных прекурсоров по следующим схемам

ZrOCl2(в мембране) + NaOH(водн.) → ZrO2∙H2O(в мембране)

H2ZrF6(в мембране) + NaOH(водн.) → ZrO2∙H2O(в мембране)

Для определения структуры образующегося композита были определены влагосодержания, проведён качественный и количественный анализ допанта методом РФА, РСМА, электронной микроскопии.

Обнаружено, что модификация с помощью ZrOCl2 приводит к значительному уменьшению ионной проводимости, что нивелирует увеличение селективности. В случае же H2ZrF6 композиционная мембрана лишена подобных недостатков и результирующая эффективность мембраны (tapp2/R) на 3-4% выше исходной мембраны. Полученные результаты объяснены на основе микрогетерогенной модели строения ионообменных мембран и теории полуэластичных пор.

Литература

- Logan B.E., Elimelech M. Membrane-based processes for sustainable power generation using water // Nature. 2012, №488. p. 313–319.

- Hong J.G., Chen Y. Nanocomposite reverse electrodialysis (RED) ion-exchange membranes for salinity gradient power generation // Journal of Membrane Science. 2014, №460, p. 139–147.

- Dlugolecki P., Nymeijer K., Metz S., Wessling M. Current status of ion exchange membranes for power generation from salinity gradients // Journal of Membrane Science. 2008, №319(1-2). p. 214–222.

- Safronova E.Y., Volkov V.I., Yaroslavtsev A.B. Ion mobility and conductivity of hybrid ion-exchange membranes incorporating inorganic nanoparticles // Solid State Ionics. 2011, №188(1). p. 129–131.