Конструирование и электрокаталитические свойства композиционных материалов на основе поли(бутилвиологена) и наночастиц серебра

Филимоненков И.С.

студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия

E-mail: pikfil@yandex.ru

Получены композиционные материалы на основе полимерных плёнок поли(бутилвиологена), содержащих наночастицы серебра.

Плёнка поли(бутилвиологена) синтезировалась путём электрополимеризации бромида бис-(4-циано-1-пиридино)бутана – как в потенциостатическом, так и в потенциодинамическом режимах. Включение серебра в полимерные плёнки проведено тремя разными способами: (1) адсорбцией, (2) электрохимическим соосаждением и (3) послойным осаждением. Проведена оптимизация состава раствора для электрохимического соосаждения путём варьирования состава смеси раствора мономера и коллоидного раствора серебра.

Образцы композиционных материалов охарактеризованы методами оптической спектроскопии, рамановской спектроскопии и сканирующей электронной микроскопии.

Наличие серебряных наночастиц в каждом образце композиционного материала подтверждено методами сканирующей электронной микроскопии и циклической вольтамперометрии. Методом сканирующей электронной микроскопии наибольшее содержание серебра обнаружено в образце, полученном способом (2) (см. рис.), наименьшее – в образце, полученном способом (3). Методом циклической вольтамперометрии найдено, что типичное заполнение поверхности образцов составляет 0.011 и 0.006 см2 серебра на 1 см2 полимерной плёнки при использовании способов (2) и (3) соответственно.

Микроструктура поверхности композиционного материала, 
полученного способом (2). Масштабный отрезок составляет 200 нм.

Исследована каталитическая активность композиционных материалов, полученных способами (2) и (3) в реакции электрохимического восстановления пероксида водорода. Обнаружено, что эта реакция ускоряется как наночастицами серебра (при потенциалах отрицательнее −0.05 В отн. нас. AgCl/Ag), так и самой плёнкой поли(бутилвиологена) (при потенциалах отрицательнее −0.42 В отн. нас. AgCl/Ag).