Адсорбция метана на металлоорганическом каркасе

MOF-199 при сверхкритических температурах

Меньщиков И.Е.

Аспирант

ФГБУН Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН, Лаборатория сорбционных процессов, Москва, Россия

E-mail: i.menschikov@mail.ru

Снижение мировых запасов жидких углеводородов и ухудшение экологической обстановки ставит мировое сообщество перед необходимостью использования и разработки новых источников энергии. Природный газ и водород, основным преимуществом которых являются высокая энергоемкость и экологическая чистота, являются потенциальными энергоносителями, способными в обозримом будущем заменить существующие виды топлив из жидких углеводородов – продуктов переработки нефти. Разработка и применение адсорбционных систем хранения и транспортировки природного газа, основным компонентом которого является метан, является важной и актуальной задачей, получившей широкое внимание за последние годы. Создание эффективных адсорбционных энергосистем напрямую зависит от разработки новых адсорбционных материалов, способных работать при специфических условиях таких как: сверхкритические температуры, повышенные давления. Новые типы материалов, такие как металлоорганические структуры являются многообещающими для применения в данных целях из-за особых физико-химических свойств пористой структуры.

В работе проводили исследования абсолютной адсорбции метана на перспективном металлоорганическом каркасе MOF-199 при давлениях вплоть до 30МПа и температурах от 303 до 333K.

Было показано, что значение адсорбции метана при температуре 303K не превышает значения 6 ммоль/г (0,096 г/г). По экспериментальным данным построены изостеры адсорбции метана на MOF-199.  В хорошем приближении они остаются линейными во всем интервале температур и давлений. Методом линейной экстраполяции изостер адсорбции в область пониженных температур были рассчитаны адсорбционные равновесия в интервале 213-293K и изостерические мольные дифференциальные и интегральные теплоты адсорбции в интервале температур от 213 до 333K при давлениях 7 и 20МПа. Интегральные теплоты адсорбции при 303K и давлениях 7 и 20МПа равны 46 и 58 кДж/кг соответственно. По данным адсорбции рассчитывали удельные емкостные характеристики адсорбционного хранения метана при давлениях 7 и 20МПа и температурах от 213 до 333K.

Показано, что преимущество по удельному объему метана накопителей с адсорбентом перед накопителями без него достигается для давления до 7МПа при температурах выше 233K, а его значение не превышает 10м3. Так при давлении 7МПа и температурах 213K и 233K удельная емкость адсорбционного хранилища равна 173,5 и 131,7 м3(н.т.д.)/м3 соответственно, хранилища без адсорбента 186,5 и 125,7 м3(н.т.д.)/м3 соответственно. Повысить емкость хранилища возможно понижением температуры и технологической формовкой адсорбента для увеличения насыпной плотности.

Работа выполняется при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках реализации ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы». Соглашение № 14.607.21.0079.

н.т.д. – нормальная температура (293,15K) и давление (101325Па).